BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.04.01a

REMONT  BARIERY  OCHRONNEJ

BETONOWEJ  PEŁNEJ

Warszawa 2005

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

Warszawa

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach       i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 marca 2005 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem barier ochronnych betonowych pełnych.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu barier ochronnych betonowych pełnych, wykonanych z betonu wylewanego „na mokro” lub ustawianych z betonowych elementów prefabrykowanych.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna betonowa pełna - bariera ochronna wykonana z betonu jako konstrukcja pełna (ciągła), o określonym kształcie, która może być wykonywana z betonu wylewanego na placu budowy („na mokro”) lub ustawiona z elementów prefabrykowanych na stałe względnie czasowo (w postaci barier przestawnych).

- Remont bariery ochronnej - zabiegi wykonywane głównie w ramach utrzymania dróg, polegające na naprawie lub wymianie elementów barier w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez barierę.

1.4.3. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4 oraz OST D-07.04.01 „Bariery ochronne betonowe pełne” [2].

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2.  Materiały do wykonania robót

- Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania remontu bariery ochronnej betonowej pełnej powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.

- Wymagania dotyczące materiałów

Wymagania dotyczące materiałów do remontu barier ochronnych betonowych pełnych powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.04.01 [2].

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do remontu bariery ochronnej betonowej pełnej powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu określonego w OST D-07.04.01 [2] oraz ze sprzętu do napraw uszkodzonych elementów betonowych jak np. młotków pneumatycznych, łomów, dłuteł, oskardów, drągów stalowych, szczotek mechanicznych itp.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów do wykonania remontu bariery ochronnej betonowej pełnej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.04.01 [2], pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót  powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST oraz odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.04.01 [2], pkt 5, a także spełniać warunki podane w dalszym ciągu.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- remont bariery,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację miejsc naprawy,

- określić długość uszkodzonej bariery,

- ustalić elementy i ich liczbę, która uległa uszkodzeniu,

- ustalić fragmenty bariery lub jej elementy, kwalifikujące się do naprawy na miejscu,

- ustalić elementy wymagające zdemontowania i wymiany na nowe lub naprawy w warsztacie,

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót remontowych.

## 5.4. Remont bariery

- Rodzaje robót remontowych

Następujące najczęściej spotykane usterki barier ochronnych betonowych pełnych wymagają napraw lub wymiany uszkodzonych elementów:

- ubytki powierzchniowe (wyrwy) na powierzchni bariery,

- zniszczenie kompletnych segmentów bariery z elementów prefabrykowanych,

- ubytki materiału szczelin dylatacyjnych,

- uszkodzenie elementów odblaskowych,

- uszkodzenie lub zniszczenie dodatkowego wyposażenia bariery.

- Naprawa ubytków powierzchniowych w betonie

Naprawa wyrw na powierzchni betonu zwykle obejmuje następujące czynności:

- rozkucie uszkodzonego betonu,

- oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca,

- przygotowanie i ustawienie deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej,

- wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu,

- rozebranie konstrukcji podtrzymującej i deskowania,

- zatarcie na gładko powierzchni betonu,

- odwiezienie gruzu w ustalone przez Inżyniera miejsce.

W obrębie wyrwy zniszczony beton powinien być rozebrany do nie naruszonego masywu, powierzchnia wyrwy powinna być dokładnie przemyta wodą pod ciśnieniem, a następnie wypełniona zaprawą cementową lub betonem plastycznym, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej lub SST. Gdy głębokość wyrwy wynosi około 15 cm wystarczy wypełnienie jej zaprawą lub torkretowanie, przy głębokości większej stosuje się wypełnienie betonem. Przy głębokościach większych od 30 cm, zapewnienie właściwego połączenia betonu wypełniającego ze starym betonem bariery może wymagać zastosowania kotwi metalowych (średnicy np. 16÷25 mm) z półokrągłymi hakami, zacementowanych w otworach wywierconych w korpusie bariery, do których przymocowuje się siatkę z prętów np. 10÷14 mm.

Przy wypełnianiu zaprawą lub betonem wyrwy, wykonuje się deskowanie z konstrukcją podtrzymującą z otworami, przez które wprowadza się mieszankę betonową.

Przy większym zakresie robót naprawczych, za zgodą Inżyniera, można zastosować torkretowanie natryskowe, polegające na narzucaniu pod ciśnieniem gotowej masy betonowej na naprawianą powierzchnię bariery.

W przypadku powstania spękań bariery można, za zgodą Inżyniera. stosować zastrzyki cementowe, polegające na wprowadzaniu pod ciśnieniem sprężonego powietrza płynnej zaprawy cementowej do szczelin, rys i ewentualnych wolnych przestrzeni w betonie.

Dopuszcza się inne metody naprawy ubytków w betonie pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.

- Wymiana betonowych segmentów bariery ochronnej z elementów prefabrykowanych

Uszkodzone lub zniszczone elementy prefabrykowane bariery zakwalifikowane do wymiany należy zdemontować w sposób nie naruszający elementów sąsiednich. Po demontażu elementy powinny być odwiezione przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem.

Naprawa bariery powinna nawiązywać do zasad montażu, zgodnych z instrukcją producenta bariery oraz zawierać elementy tego samego typu co bariera pierwotna. Montaż bariery powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy.

Przy montażu nowych elementów prefabrykowanych bariery należy zwracać uwagę na:

- ew. naprawienie podłoża pod element bariery, najczęściej przez wyrównanie zagęszczonego żwiru z piaskiem lub ułożenie gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem,

- zastosowanie właściwego typu prefabrykatu przy montażu, w zakresie wysokości elementu, stałego lub przestawnego typu bariery oraz elementu środkowego lub końcowego,

- połączenie sąsiednich elementów w sposób trwały przewidziany dla dostarczonych odcinków barier, np. systemem pióro-wpust, jarzmem w koronie bariery, prętami stalowymi z prętami, przy czym boczna powierzchni bariery w miejscu łączenia nie może wykazywać większych nierówności.

- Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

Naprawa wypełnienia szczelin dylatacyjnych w barierze betonowej pełnej polega na:

- oczyszczeniu i osuszeniu szczelin,

- wypełnieniu szczelin materiałem uszczelniającym.

Oczyszczenie szczelin polega na usunięciu pozostałości po starym ich wypełnieniu, składającego się z asfaltu, kitu asfaltowego, dylateksu, ewentualnych wkładek z desek, płyt pilśniowych, płyt styropianowych itp. Do czyszczenia zaleca się stosowanie szczotek mechanicznych o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarów szczeliny, przy ustawieniu ich na odpowiednią głębokość. Pozostały po oczyszczeniu pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczelinę należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu np. lancy gorącego powietrza.

Ponowne wypełnienie szczelin dylatacyjnych wykonuje się jak wypełnienie szczelin nowych, zgodnie z wymaganiami OST D-07.04.01 [2].

- Uzupełnienie elementów odblaskowych

Zniszczone lub brakujące	elementy odblaskowe (czerwone i białe) umieszczone na barierze należy uzupełnić nowymi elementami w sposób zgodny z wymaganiami OST           D-07.04.01 [2].

Przed zamontowaniem nowych elementów odblaskowych, należy usunąć ewentualne pozostałości po starych elementach. Nowe elementy należy umocować do bariery w sposób trwały, zabezpieczając antykorozyjnie ich części metalowe.

- Remont dodatkowego wyposażenia bariery

Jeżeli uszkodzeniu uległo dodatkowe wyposażenie bariery, np. w postaci elementów stalowych lub z tworzyw sztucznych ogrodzenia, osłon przeciwolśnieniowych, barier stalowych itp., to naprawa jego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w innych OST lub w innych zaleceniach.

## 5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- usunięcie urządzeń regulacji ruchu,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ew. kontrola wykonania podłoża pod barierę | 1 raz | Tolerancja ± 4 mm na długości 4 m |
| 2 | Wykonanie naprawczych robót terenowych | Bieżąco | Wg OST D-07.04.01 [2] |
| 3 | Wykonanie naprawy szczelin dylatacyjnych | Jw. | Jw. |
| 4 | Wymiana betonowych segmentów bariery z elementów prefabrykowanych | Jw. | Jw. |
| 5 | Uzupełnienie elementów odblaskowych | Jw. | Wg SST i wytycznych [3] |

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu bariery betonowej są:

- m (metr) dla wymiany segmentów bariery z elementów prefabrykowanych i naprawy dylatacji,

- m3 (metr sześcienny) dla naprawczych robót betonowych,

- szt. (sztuka) dla uzupełnienia elementów odblaskowych.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania  naprawy bariery betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- ew. przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie robót naprawczych według ustaleń dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

- Cena wykonania  naprawy bariery betonowej nie obejmuje robót pomocniczych jak np. remont dodatkowego wyposażenia, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-07.04.01 | Bariery ochronne betonowe pełne |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, 1994