GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.21

ZABIEGI LIKWIDUJĄCE POCENIE SIĘ NAWIERZCHNI

(POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ)

Warszawa X 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska wydania z 1995 r.:

OAT - Uszczelnianie i Obróbka Betonu, Sp. z o.o., Warszawa

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

Warszawa

Konsultacje:

Wydział Dróg Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 2001 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| CZDP | - Centralny Zarząd Dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabiegów ograniczających skutki pocenia się nawierzchni powierzchniowo utrwalanych.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem zabiegów doraźnych i naprawczych, mających na celu ograniczenia skutków eksploatacji pocącej się nawierzchni powierzchniowo utrwalanej, na drogach obciążonych ruchem od KR 1 do KR 3 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” [2].

Zabiegi, ograniczające skutki pocącej się nawierzchni, zapobiegają:

- wyrywaniu przez koła samochodów ciężarowych, w czasie występowania wysokich temperatur otoczenia, rozgrzanego i rozmiękczonego materiału powierzchniowego utrwalenia,

- zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu podczas opadów deszczu, ze względu na bardzo niski współczynnik tarcia pocącej się nawierzchni.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pocenie nawierzchni - wada nawierzchni powierzchniowo utrwalonej, charakteryzująca się obecnością warstewki asfaltu na powierzchni jezdni w postaci plam, połaci lub ciągłych pasów, co jest następstwem wypływu nadmiaru lepiszcza (np. w stosunku do wielkości frakcji kruszywa) na powierzchnię, lub zbyt małej ilości kruszywa.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

- Kruszywo

Do zabiegów ograniczających skutki pocenia nawierzchni należy stosować grysy lub żwiry kruszone o następujących frakcjach: od 2,0 do 4,0 mm, od 4,0 do 6,3 mm, od 6,3 do 10,0 mm lub od 10,0 do 12,8 mm, klasy I, gatunku 1 dla ruchu KR 2 i KR 3 oraz          klasy II, gatunku 2 dla ruchu KR 1 (według katalogu [2]), odpowiadających PN-B-11112 [1] i „Wytycznym technicznym oceny jakości grysów i żwirów ...” [3] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w OST D-05.03.08 ¸ D-05.03.10 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się chronić kruszywo przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń (wiat).

- Emulsja asfaltowa

Do wykonania zabiegu ograniczającego skutki pocenia nawierzchni należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową K1-65 lub K1-70.

Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w opracowaniu: „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” [4].

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy dłuższym składowaniu zaleca się stosowanie zbiorników pionowych. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. W przypadku składowania emulsji, dopuszcza się powstanie osadu łatwego do wymieszania, co nie wpływa na właściwości emulsji. Czas składowania emulsji i temperatura jej przechowywania powinny być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Rodzaje sprzętu

Wykonawca przystępujący do zabiegów likwidujących pocenie się nawierzchni powierzchniowo utrwalonych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- skrapiarki lepiszcza - do rozłożenia emulsji asfaltowej na nawierzchni,

- rozsypywarki kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,

- walca drogowego - do wciśnięcia i przywałowania rozłożonego kruszywa,

- szczotki mechanicznej - do czyszczenia nawierzchni przed i po zabiegu.

## 3.3. Skrapiarka lepiszcza

Skrapiarka powinna umożliwić równomierne rozłożenie, w kierunku poprzecznym i podłużnym, przewidzianej ilości emulsji asfaltowej na szerokościach zmienianych podczas rozkładania (stosownie do potrzeb na drodze). Ze względu na trudno dostrzegalne nieprawidłowości w dozowaniu lepiszcza przy jego rozkładaniu, skrapiarka powinna być sprawna technicznie. Skrapiarka powinna być wyposażona we wskaźniki i mechanizmy regulacyjne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie takich parametrów jak:

- temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej,

- ciśnienie w kolektorze rozkładającym emulsję,

- prędkość poruszania się skrapiarki,

- wysokość kolektora nad powierzchnią naprawianej nawierzchni.

- Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie niezmiennej temperatury emulsji asfaltowej podczas jej rozkładania w danym dniu roboczym.

- Skrapiarka powinna posiadać aktualne świadectwo cechowania, w którym znajdują się zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami i wskazaniami ww. mechanizmów i wskaźników.

- Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonania zabiegu, jeżeli wiarygodnie ocenione (pomierzone), rzeczywiste ilości rozkładanej emulsji asfaltowej w kierunku poprzecznym i podłużnym nie różnią się więcej niż ± 10% w stosunku do ilości założonej.

- Nie dopuszcza się do stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe.

## 3.4. Rozsypywarka kruszywa

- Rozsypywarka kruszywa powinna umożliwić równomierne, w kierunku poprzecznym i podłużnym, rozłożenie przewidzianej ilości kruszywa na dowolnie wybranych szerokościach zmienianych podczas rozkładania. Rozsypywarkę można uznać za przydatną do wykonania zabiegu, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości kruszywa więcej niż o 0,4 dm3/m2.

## 3.5. Walec drogowy

- Do wciskania kruszywa w istniejącą pocącą się nawierzchnię należy stosować walec statyczny ciężki o gładkich bandażach stalowych (najlepiej trójkołowy).

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport kruszywa

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

## 4.3. Transport emulsji asfaltowej

- Emulsja może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być podzielone przegrodami na komory o pojemności  nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, umożliwiające przepływ emulsji między komorami.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Prace przygotowawcze

- Przed przystąpieniem do właściwych robót, likwidujących pocenie się nawierzchni, należy:

- ustalić rodzaj zabiegu (doraźny, trwały) w zależności od warunków pogodowych, stanu nawierzchni i wymagań ruchu drogowego,

- usunąć z pocących się fragmentów jezdni odpadki, śmiecie i inne elementy nie należące do konstrukcji nawierzchni.

## 5.3. Zabieg doraźny likwidacji pocącej się nawierzchni w czasie wysokich temperatur otoczenia

W okresie kilkudniowego występowania wysokich temperatur otoczenia, na pocących się fragmentach nawierzchni powierzchniowo utrwalonej może pojawić się zjawisko przyklejania się lepiszcza, występującego na powierzchni jezdni, do opon samochodowych, co jest częstą przyczyną wyrywania rozmiękczonego materiału z nawierzchni.

Doraźnym zabiegiem w takich przypadkach może być posypanie pocących się fragmentów nawierzchni drobnym grysem od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm. Przy większych powierzchniach, można wykonać to rozsypywarką kruszywa, a przy małym zakresie robót - ręcznie za pomocą łopat i szufli.

W żadnym przypadku nie należy takiej nawierzchni posypywać piaskiem zawierającym części pylaste, gdyż może to spowodować zerwanie całych płatów powierzchniowego utrwalenia.

## 5.4. Zabiegi naprawcze trwałe

- Metody likwidacji pocenia się nawierzchni

Zjawisko pocenia nawierzchni może zostać znacznie ograniczone, a nawet zlikwidowane przez:

- wtłaczanie grysów,

- powierzchniowe utrwalenie typu sandwich suchymi grysami.

Zabiegi te powinno się wykonywać w okresie występowania wysokich temperatur otoczenia powodujących rozmiękczenie lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej.

- Metoda wtłaczania grysów

Zabieg ten polega na rozłożeniu na pocących się fragmentach nawierzchni suchych i czystych grysów i wtłoczenie ich w rozmiękczoną warstewkę lepiszcza, przy użyciu statycznego walca stalowego.

Do tego zabiegu należy stosować grysy lub żwiry kruszone o wąskich frakcjach uziarnienia spełniające wymagania punktu 2.2.1. Wielkość frakcji zależy od grubości warstewki lepiszcza występującego na powierzchni jezdni i może się wahać od 2 do 4 mm do 10 do 12,8 mm.

Ilość grysów rozkładana na nawierzchni powinna być następująca:

- grys frakcji od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm	-     około 4 dm3/m2,

- grys frakcji od 6,3 do 10 mm			-     około 6 dm3/m2,

- grys frakcji od 10 do 12,8 mm			-     około 8 dm3/m2.

Rozłożone grysy należy wtłoczyć w rozmiękczone lepiszcze przy użyciu ciężkiego walca stalowego (najlepiej trójkołowego).

Zaleca się, jeżeli to możliwe, stosowanie gorącego kruszywa. Kruszywo powinno być odpylone i ogrzane do temperatury 160oC w bębnie otaczarki posiadającej sprawny system odpylania.

Nie związane kruszywo powinno być usunięte z nawierzchni szczotkami (ew. urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania).

- Powierzchniowe utrwalenie typu „sandwich” suchymi grysami

Zabieg ten polega na rozłożeniu, na pocącej się nawierzchni, pierwszej warstwy grysów, a następnie po skropieniu jej niewielką ilością emulsji asfaltowej, rozłożeniu drugiej warstwy drobniejszych grysów i intensywnym przywałowaniu, w sposób następujący:

- na pocących się fragmentach nawierzchni należy rozłożyć pierwszą warstwę kruszywa o frakcji od 6,3 do 10 mm lub od 10 do 12,8 mm w zależności od intensywności pocenia się (od grubości warstewki lepiszcza występującego na powierzchni jezdni) stosując następujące dozowanie:

- frakcja od 6,3 do 10 mm około 6 dm3/m2,

- frakcja od 10 do 12,8 mm około 8 dm3/m2.

Należy pamiętać, że od właściwego dozowania i jednorodnego rozłożenia grysów w tej pierwszej warstwie zależy w dużej mierze powodzenie tego zabiegu,

- rozłożone kruszywo należy pokryć, przy użyciu skrapiarki, warstewką emulsji asfaltowej K1-65 lub K1-70 w ilości od 1,2 do 1,5 kg/m2. Czas jaki upływa od rozłożenia pierwszej warstwy kruszywa „na sucho” do chwili pokrycia go lepiszczem nie ma większego znaczenia, a nawet dłuższy okres czasu upływający od rozłożenia kruszywa może być czynnikiem korzystnym, gdyż kruszywo zostaje przesuszone (jeżeli było wilgotne), co pozwala na szybszy rozpad emulsji asfaltowej i ogranicza jej spływanie w dół,

- bezpośrednio po skropieniu emulsją asfaltową, należy rozłożyć drugą warstwę kruszywa o frakcji od 4 do 6,3 mm w ilości 6 dm3/m2. Odległość pomiędzy przemieszczającą się skrapiarką a rozsypywarką kruszywa powinna być jak najmniejsza, tak aby czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili pokrycia go kruszywem, nie przekraczał kilku sekund,

- bezpośrednio po rozłożeniu drugiej warstwy kruszywa należy dokonać jego wałowania w celu należytego utwierdzenia ziarn kruszywa w tworzonym pokrowcu. Do wałowania należy stosować ciężki walec stalowy (najlepiej trójkołowy) wykonując co najmniej         2 przejścia tam i z powrotem,

- po zakończeniu wałowania należy usunąć z nawierzchni kruszywo nie związane                    i ograniczyć prędkość ruchu od 30 do 40 km/h na okres od kilku godzin (jeśli jest sucho i gorąco) do kilku dni (jeśli pogoda jest wilgotna lub chłodna).

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu                       i powszechnego stosowania (aprobatę techniczną, certyfikaty, deklaracje zgodności),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, które określono w pkcie 2,

i przedstawić dokumenty oraz wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica:

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna liczba badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie właściwości kruszywa | w przypadku wątpliwości dla każdej partii kruszywa |
| 2 | Badanie emulsji asfaltowej | w przypadku wątpliwości dla każdej dostawy |
| 3 | Sprawdzanie dozowania kruszywa i emulsji | bieżąco |

- Badanie materiałów w czasie robót

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, należy badać:

- właściwości kruszywa dla każdej partii, w zakresie wymagań podanych w pkcie 2,

- właściwości emulsji asfaltowej w zakresie: barwy, jednorodności oraz lepkości i indeksu rozpadu.

- Kontrola robót

W czasie robót Wykonawca powinien sprawdzać czystość powierzchni nawierzchni, zgodnie z wymaganiem pktu 5.2.

Kontrola dozowania ilości kruszywa i emulsji asfaltowej, zgodnie z wymaganiami pktu 5, powinna być dokonywana na bieżąco.

## 6.4. Badania wykonanych robót

Ocenę jakości wykonanych robót dokonuje się metodą wizualną. Odcinki wykonane technologią wtłaczania grysów lub technologią powierzchniowego utrwalenia typu „sandwich”, powinny się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni na naprawianych powierzchniach powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonego w lepiszczu, tworzącymi wyraźną, grubą makroteksturę.

Przy właściwym dozowaniu kruszywa może wystąpić tylko minimalna ilość ziarn niezwiązanych (rzędu 5% ilości rozkładanego kruszywa).

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) faktycznie wykonanych                  i odebranych robót.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  faktycznie wykonanego i odebranego zabiegu likwidującego pocenie się nawierzchni obejmuje:

- w technologii wtłaczania grysów:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- dostarczenie i składowanie materiałów,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- ogrzanie i odpylenie kruszywa (jeżeli przewidziano w SST),

- rozłożenie kruszywa,

- wałowanie (wtłoczenie) kruszywa,

- usunięcie nadmiaru kruszywa nie związanego,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

- b)  w technologii powierzchniowego utrwalenia typu „sandwich”:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- dostarczenie i składowanie materiałów,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- rozłożenie kruszywa,

- skropienie (rozłożenie) emulsji asfaltowej,

- powtórne rozłożenie kruszywa,

- zagęszczenie kruszywa walcem,

- pielęgnację wykonanego zabiegu z usunięciem nadmiaru kruszywa nie związanego,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Norma

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| --- | --- | --- |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP-IBDiM, Warszawa 1997

- Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa 1984

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999.