BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01e

WZMOCNIENIE  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

KOLUMNAMI  WIBROCEMENTOWYMI

I  WIBROBETONOWYMI

Warszawa 2004

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 331-79-45,  871-87-90,  fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna służy jako podstawa sporządzania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 października 2004 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. materiały	4

3. sprzęt	4

4. transport	5

5. wykonanie robót	5

6. kontrola jakości robót	8

7. obmiar robót	10

8. odbiór robót	10

9. podstawa płatności	10

10. przepisy związane	11

ZAŁĄCZNIK	12

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami wibrocementowymi i wibrobetonowymi.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia bardzo słabego podłoża gruntowego, np. z torfów lub namułów, gdy ich wytrzymałość nie zapewnia bocznego oparcia dla formowania przez wibrator wgłębny kolumn:

- wibrocementowych, powstających z wprowadzonego kruszywa i wtłoczonego zaczynu cementowego,

- wibrobetonowych, powstających z wtłoczonego betonu o konsystencji „ubijalnej” lub betonu konstrukcyjnego.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Wzmocnienie podłoża - trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wzmocnienie podłoża kolumnami wibrocementowymi lub wibrobetonowymi - wzmocnienie bardzo słabego podłoża, np. z torfów lub namułów, nie zapewniających bocznego oparcia dla formowania kolumn.

- Kolumna wibrocementowa - kolumna wykonana przez wibrator wgłębny w słabym gruncie, składająca się z wprowadzonego kruszywa i zaczynu cementowego wiążącego to kruszywo.

- Kolumna wibrobetonowa - kolumna wykonana przez wibrator wgłębny w słabym gruncie, składająca się z betonu o konsystencji „ubijalnej” lub z betonu konstrukcyjnego.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania  robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania kolumn powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Stosowane materiały

Przy wzmacnianiu słabego podłoża kolumnami wibrocementowymi lub wibrobetonowymi  można stosować następujące materiały:

- kruszywo kamienne,

- zaczyn cementowy,

- beton o konsystencji „ubijalnej” klasy B10 lub B15,

- beton konstrukcyjny B25,

- pręty zbrojeniowe,

- inne materiały, jak geosyntetyki (np. geosiatki, georuszty, geotkaniny), pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.

Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dla kruszyw stosowanych w drogownictwie, powinny być trwałe i odporne na kontakty z gruntem. Uziarnienie materiału kamiennego powinno być dostosowane do rodzaju sprzętu i wymiarów kolumn.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Beton konstrukcyjny i jego składniki oraz pręty zbrojeniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-03.01.01 [5]. Geosyntetyki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-02.03.01c [4]. Właściwości innych materiałów powinny być określone indywidualnie i zaakceptowane przez Inżyniera.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu wzmocnienia i stabilizacji podłoża gruntowego metodą formowania kolumn wibrocementowych lub wibrobetonowych Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:

- wibratora wgłębnego „śluzowego” z rurą do rdzeniowego podawania materiału do dna otworu,

- palownicy lub żurawia,

- pompy,

- ew. sprzętu do robót ziemnych, jak walców, zagęszczarek, płyt wibracyjnych itp.

Zaleca się aby sprzęt do formowania kolumn w podłożu gruntowym był wyposażony w urządzenie rejestrujące parametry procesu wykonywania robót. Otrzymywany wydruk stanowi metrykę kolumny.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały kamienne (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem

Transport betonu, jego składników oraz prętów zbrojeniowych i geosyntetyków powinien odpowiadać wymaganiom OST D-02.03.01c [4] i OST D-03.01.01 [5].

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie elementów wzmacniających podłoże w postaci kolumn wibrocementowych lub wibrobetonowych,

- ew. wykonanie warstwy wyrównawczej w poziomie głowic kolumn,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, itd.,

- oznaczyć miejsca formowania kolumn,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

- Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Na gruntach bagnistych teren budowy należy przygotować tak, aby był możliwy wjazd maszyn i pojazdów, np. przez wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego (ew. układanego na warstwie z geosyntetyków). Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu.

- Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym do zakresu zadań z:

- OST D-01.00.00 [2], przy robotach geodezyjnych, usunięciu przeszkód i rozbiórce obiektów,

- OST D-02.00.00 [3], przy robotach ziemnych,

- OST D-02.03.01c [4], przy układaniu geosyntetyków.

## 5.4. Roboty przy wykonywaniu kolumn wibrocementowych lub wibrobetonowych

- Kolumny wykonywane są z zasady, zaakceptowanymi przez Inżyniera, wibratorami wgłębnymi „śluzowymi” z rurą do rdzeniowego podawania materiału do dna otworu. W czasie formowania trzonu kolumny wibrocementowej tłoczony jest zaczyn cementowy, który wiąże wprowadzane kruszywo. Kolumny wibrobetonowe są formowane z tłoczonego betonu. Stosuje się albo specjalny beton o konsystencji „ubijalnej” klasy B10 lub B15 albo beton konstrukcyjny B25. Podczas formowania kolumn z betonu „ubijalnego” wibrator może być wielokrotnie opuszczany i podciągany w celu rozepchnięcia kruszywa na boki oraz powiększenia średnicy kolumny. W kolumnach z betonu konstrukcyjnego mogą być osadzone pręty zbrojeniowe (na dużej długości lub tylko w głowicach do powiązania z konstrukcją zwieńczenia).

- Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to, w celu przekazania obciążeń z nasypu na głowice kolumn, można wykonać warstwę z kruszywa według ustaleń punktu 5.5. Warstwa ta może być uzbrojona geotkaniną, geosiatką, georusztem lub innym materiałem geosyntetycznym.

- W przypadku potrzeby ograniczenia obciążeń poziomych kolumn, na warstwie z kruszywa można ułożyć zbrojenie z geosyntetyku, przeciwdziałające rozpełzaniu nasypu nad kolumnami. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu powinno odpowiadać wymaganiom OST D-02.03.01c [4], pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

- W przypadku znacznych lub kosztownych robót zaleca się, po akceptacji Inżyniera, wykonanie nasypu próbnego oraz obserwację jego zachowania, zwłaszcza przebiegu osiadań w czasie i zmian wytrzymałości gruntu w podłożu.

## 5.5. Warstwa wyrównawcza

- Jeśli przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej (rozdzielczej) pomiędzy wzmocnionym podłożem a nasypem drogi, to powinna być ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub poniższymi wskazaniami.

- Zadaniem warstwy jest równomierne rozłożenie obciążenia nasypu na podłoże wzmocnione kolumnami. Warstwa spełnia również rolę drenażu poziomego.

- Warstwa wyrównawcza może mieć grubość 50 cm. Może składać się z pospółki ułożonej w dwóch warstwach: dolnej grubości 20 cm i górnej grubości 30 cm. Pomiędzy warstwami można ułożyć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne około           70 kN/m i rozciąganie poprzeczne około 60 kN/m.

- Warstwę dolną układa się i zagęszcza na powierzchni wyrównanej po wykonaniu kolumn. Na warstwie dolnej układa się pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sąsiednie pasma można połączyć na zakłady szerokości 50 cm. Górną warstwę układa się na geosiatce i zagęszcza się.

- Przy układaniu geosiatki można korzystać z zaleceń podanych w OST D-02.03.01c [4].

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

- Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwę wyrównawczą lub teren poddany wzmocnieniu metodą formowania kolumn należy wyprofilować i zagęścić.

- Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie, po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej        5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

- Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

- Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Wg pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie miejsc wykonania kolumn wzmacniających podłoże | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 4 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przez formowanie kolumn | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i 6 |
| 5 | Ew. wykonanie warstwy wyrównawczej | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

## 6.4. Badania kontrolne przy wzmocnieniu podłoża kolumnami

Badania kontrolne kolumn obejmują sprawdzenie:

- rozmieszczenia kolumn,

- wskazań przyrządów pomiarowych wibratora (np. natężenia prądu lub ciśnienia w układzie hydraulicznym),

- objętości materiału wprowadzonego do otworów,

- ewentualne pomiary geodezyjne zmian wysokości terenu w miejscu robót.

- Urządzenia do formowania kolumn (wibratory) powinny być wyposażone w automatyczne rejestratory zużycia energii i zagłębiania w grunt - w funkcji czasu. Zapisy automatycznych rejestratorów stanowią jednocześnie metryki wykonania wzmocnienia podłoża.

- Badania odbiorcze mogą obejmować próbne obciążenia wykonanych kolumn lub fundamentu opartego na kolumnie (kolumnach) i na gruncie, w celu określenia ich nośności. Wyjątkowo, można również wykonać badania obciążenia poziomego kolumn.

- W przypadku użycia betonu konstrukcyjnego należy badać wytrzymałość próbek.

- Badania odbiorcze polegają na wykonaniu:

- sprawdzenia metryk (zapisów automatycznych rejestratorów urządzeń do formowania kolumn),

- ewentualnych pomiarów wytrzymałości wzmocnionego gruntu,

- wyjątkowo - próbnych obciążeń gruntu.

- Wymagana dokładność usytuowania kolumn powinna wynosić od 5 do 20 cm.

- Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [7],

- OST D-02.03.01c [4], w zakresie układania geosyntetyków,

- OST D-03.01.01 [5], w zakresie robót betonowych.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie kolumn wzmacniających podłoże,

- ew. profilowanie podłoża.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża metodą formowania kolumn wibrocementowych lub wibrobetonowych, według wymagań specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.03.01c | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym |
| 5. | D-03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP - IBDiM, Warszawa 1998

# ZAŁĄCZNIK 1

ZASADY  WYKONANIA  KOLUMN  WIBROCEMENTOWYCH                                    I WIBROBETONOWYCH (wg [6])

## 1.1. Zastosowanie

Metoda polega na wzmocnieniu słabego podłoża kolumnami wibrocementowymi lub wibrobetonowymi w celu zwiększenia nośności słabego podłoża. Metodę stosuje się w bardzo słabych gruntach mineralno-organicznych i mineralnych nawodnionych, spoistych miękkoplastycznych, namułach, przewarstwieniach torfów z mocnym podłożem w głębi, gdy ich wytrzymałość nie zapewnia bocznego oparcia podczas formowania kolumn.

Wykonywane kolumny mają zwykle średnicę 0,5 ¸ 0,8 m.

## 1.2. Badania wymagane do ustalenia przydatności wykonania kolumn wibrocementowych i wibrobetonowych

Przy ocenie gruntów w zakresie przydatności ich do wykonania kolumn potrzebne jest zbadanie budowy geologicznej i właściwości geotechnicznych podłoża, w szczególności wszystkich warstw bardzo ściśliwych oraz dokładne rozpoznanie poziomu stropu podłoża nośnego. W badaniach laboratoryjnych celowe jest oznaczenie: składu granulometrycznego i granic konsystencji wg PN-88/B-04481, zawartości części organicznych, stopnia rozkładu torfu wg skali von Posta, gęstości objętościowej i właściwej oraz wilgotności naturalnej. Właściwości mechaniczne określa się z badań trójosiowych próbek NNS (spójność i kąt tarcia wewnętrznego, ewentualnie odkształcalność w warunkach „bez odpływu” i „z odpływem”) oraz edometrycznych (moduł ściśliwości) w zakresie przewidywanych obciążeń podłoża.

W badaniach terenowych wyznacza się wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu t¦ i wrażliwość gruntu (sondą obrotową VT) oraz moduł odkształcalności E0 (np. świdrem talerzowym). Do szybkiego głębokiego rozpoznania zalecana jest sonda wciskana (CPT), która pozwala oszacować wytrzymałość i ściśliwość gruntu.

## 1.3. Działanie kolumn

Naciski pionowe są przejmowane głównie przez kolumny, opór gruntu pomiędzy nimi zwykle jest pomijalny. Kolumny wibrocementowe i wibrobetonowe zachowują się jak mało podatne elementy zbrojące podłoże. Pod obciążeniem osiowym osiadają, wzbudzając głównie opór gruntu pod podstawą kolumny. W słabym gruncie mogą być narażone na działanie tarcia ujemnego. Sposoby wymiarowania kolumn, wobec braku przepisów, opierają się na zaleceniach specjalistycznych wykonawców. Typowe obciążenie przejmowane przez kolumnę wynosi 400 do 650 kN. Należy jednak mieć na uwadze, że kolumn tych nie można utożsamiać z palami. Natomiast w przypadku wymiarowania ich na podstawie normy palowej PN-B-02482:1983 powinny zostać spełnione typowe wymagania dotyczące pali: wymiarów, wytrzymałości materiału, zachowania kolumn jako grupy itp. Może być także wymagana kontrola nośności za pomocą próbnych obciążeń.

W celu zapewnienia równomiernego oparcia nasypu na stosunkowo sztywnych elementach i przekazania obciążenia na głowice kolumn, wykonuje się nad nimi warstwę z zagęszczonego mechanicznie kruszywa, uzbrojonego geotkaniną, geosiatką lub georusztem.

W przypadku działania dużych obciążeń poziomych należy przeanalizować nośność podłoża i kolumn, gdyż ich zdolność przenoszenia sił bocznych i momentów zginających jest niewielka. W celu ograniczenia obciążeń poziomych kolumn zalecane jest stosowanie zbrojenia z geosyntetyków, przeciwdziałającego rozpełzaniu nasypu nad kolumnami.

## 1.4. Przydatność metody

Wykonanie kolumn wibrocementowych lub wibrobetonowych jest szczególnie zalecane na obiektach nowo budowanych. Metoda może być przydatna na obiektach przebudowywanych oraz możliwa do zastosowania na obiektach remontowanych.