BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17a

MIAŁOWANIE  POCĄCEJ  SIĘ

NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ

Warszawa 2004

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

Warszawa

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna służy jako podstawa sporządzania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 września 2004 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem miałowania pocącej się nawierzchni asfaltowej typu betonowego.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem zabiegów doraźnych i naprawczych, mających na celu ograniczenie skutków eksploatacji pocącej się nawierzchni asfaltowej typu betonowego (przede wszystkim z betonu asfaltowego) przez powierzchniowe miałowanie nawierzchni.

Ustalenia OST dotyczą w zasadzie zabiegów na nawierzchni, która nie uległa jeszcze większym odkształceniom.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Pocenie nawierzchni - wada nawierzchni spowodowana nadmiarem lepiszcza asfaltowego, charakteryzująca się obecnością warstewki asfaltu na powierzchni jezdni w postaci plam, połaci lub ciągłych pasów.

- Miałowanie pocącej się nawierzchni asfaltowej - naprawa uszkodzeń nawierzchni spowodowanych nadmiarem lepiszcza, przez pokrycie miałem lub drobnym kruszywem kamiennym miejsc, na których pojawiła się warstewka asfaltu.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania  robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania miałowania nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Materiały do miałowania nawierzchni

Do miałowania nawierzchni asfaltowej typu betonowego można stosować:

- miał kamienny 04 mm,

- mieszankę kruszywa naturalnego 06,3 mm (zalecane 04 mm),

- piasek 02 mm z dużą ilością ziarn mniejszych niż 0,075 mm,

- wypełniacz kamienny (mączkę), popiół lotny itp.

- W przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj materiału określa Inżynier na wniosek Wykonawcy.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

- Wykonawca przystępujący do zabiegów likwidujących pocenie się nawierzchni asfaltowej typu betonowego powinien wykazać się możliwością korzystania z:

- rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej,

- sprzętu ręcznego jak łopaty, grabie, szczotki itp.

Rozsypywarka kruszywa powinna umożliwić równomierne, w kierunku poprzecznym i podłużnym, rozłożenie przewidzianej ilości kruszywa na dowolnie wybranych szerokościach zmienianych podczas rozkładania. Rozsypywarkę można uznać za przydatną do wykonania zabiegu, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości kruszywa więcej niż o 0,4 dm3/m2.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym  zawilgoceniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie miałowania pocącej się nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- w przypadkach niezbędnych przeprowadzić obliczenia i pomiary do szczegółowego wytyczenia robót,

- ustalić rodzaj zabiegu (doraźny, trwały) w zależności od warunków pogodowych, stanu nawierzchni i wymagań ruchu drogowego,

- przeprowadzić czyszczenie nawierzchni, tj. usunąć z pocących się fragmentów jezdni odpadki, śmiecie i inne elementy nie należące do konstrukcji jezdni.

Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych, a z ustaleń OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.

## 5.4. Miałowanie pocącej się nawierzchni asfaltowej

- Skutki nadmiaru lepiszcza na powierzchni jezdni

Nadmiar lepiszcza w układanej na drodze mieszance mineralno-asfaltowej spowodowany jest przede wszystkim przez błędy technologiczne wytwarzania mieszanki.

W nawierzchniach asfaltowych nadmiar lepiszcza w ciepłym okresie jest wyciskany pod działaniem ruchu na powierzchnię warstwy ścieralnej. Pod wpływem nadmiaru asfaltu nawierzchnia staje się śliska, co stanowi niebezpieczeństwo dla ruchu samochodowego. Nadmiar lepiszcza może być przyczyną wyrywania kruszywa z warstwy ścieralnej przez opony samochodów. Pod wpływem działania sił poziomych i nadmiaru lepiszcza mogą nastąpić odkształcenia nawierzchni w postaci kolein, wgniotów i sfalowań.  Masa asfaltowa z nadmiarem lepiszcza, z upływem czasu wolno twardnieje z powodu zawartości w lepiszczu wysokowrzących i trudno parujących olejów oraz zbyt powolnego utleniania jej składników.

Nadmiar lepiszcza na nawierzchni można usunąć przez związanie go z kruszywem. Im większy nadmiar asfaltu występuje na nawierzchni, tym grubszego kruszywa należy użyć do jej posypywania. W miarę wypływania lepiszcza na powierzchnię (pocenia się nawierzchni) konieczne jest posypywanie nawierzchni w tych miejscach suchym kruszywem lub zastosowanie innych zabiegów naprawczych.

- Wykonanie miałowania nawierzchni

Na nawierzchni asfaltowej typu betonowego (np. nawierzchni z betonu asfaltowego), która nie uległa odkształceniom (np. koleinom, sfalowaniom) najprostszym i najszybszym zabiegiem usunięcia nadmiaru lepiszcza z jej powierzchni jest miałowanie.

Przy nieznacznym nadmiarze lepiszcza wystarczy pokryć nawierzchnię mączką kamienną, wypełniaczem lub popiołem lotnym w ilości do kilku kg/m2. Przez umiejętne wykonanie robót można nawet podnieść wartość nawierzchni, gdyż uzyskuje się bardziej szczelną nawierzchnię (lecz i bardziej śliską).

Gdy nadmiar lepiszcza jest większy, wtedy trzeba użyć do pokrycia nawierzchni miału kamiennego, mieszankę kruszywa naturalnego lub piasek, o ziarnach do 46 mm w ilości np. 812 kg/m2.

Rodzaj i ilość zastosowanego materiału należy przyjąć na podstawie dotychczasowych doświadczeń lub po obserwacji poletka doświadczalnego założonego na pocącej się nawierzchni.

Kruszywo powinno być rozścielone równomiernie rozsypywarką wg wymagań punktu 3.2. Przy mniejszym zakresie robót kruszywo można rozścielić ręcznie za pomocą łopat. W tym przypadku zaleca się, aby całkowita ilość kruszywa była zgromadzona na poboczu od strony wiatru, aby w czasie czyszczenia nawierzchni materiał nie został zanieczyszczony. Wskazane jest wyrównanie rozścielonego kruszywa szczotkami.

Po zamiałowaniu nawierzchni, mechanicznie lub ręcznie, należy wygrabić większe ziarna kruszywa i usunąć je poza jezdnię.

Jeśli po jednokrotnym zabiegu miałowania nie zniknął nadmiar asfaltu z powierzchni jezdni to, po akceptacji Inżyniera, zabieg można powtórzyć (nawet kilkakrotnie) aż do osiągnięcia założonego zadawalającego wyniku.

## 5.4.3. Inne rozwiązania

Zabiegi usunięcia nadmiaru lepiszcza z pocącej się nawierzchni asfaltowej, określone w niniejszej OST, nie obejmują innych możliwych procesów naprawczych związanych z tym zjawiskiem, na przykład:

- napraw nawierzchni asfaltowych typu makadamowego, również powierzchniowych utrwaleń, polegających na wciskaniu kruszywa grubszych frakcji (np. do 12,8 mm) w pocącą się nawierzchnię. Zabiegi tego typu, likwidujące pocenie się nawierzchni powierzchniowo utrwalonej, reguluje OST D-05.03.21 [4],

- napraw nawierzchni asfaltowych, w których nastąpiły odkształcenia na skutek nadmiaru lepiszcza, w postaci spękań, kolein, sfalowań, wgłębień itp. i których naprawa może obejmować bardziej radykalne rozwiązania, jak np. ułożenie nowych warstw ścieralnych, wymianę istniejącej nawierzchni itp.

## 5.5. Roboty wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- ew. usunięcie uprzedniej regulacji ruchu,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, w przypadku gdy ich jakość budzi wątpliwość,

- sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyznaczenie powierzchni do robót | 1 raz | Tylko niezbędna powierzchnia |
| 2 | Roboty przygotowawcze | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 3 | Wykonanie miałowania nawierzchni | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 4 | Roboty wykończeniowe | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

## 6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy,

- brak zjawiska pocenia się nawierzchni,

- jednolitość wyglądu naprawionych fragmentów nawierzchni z pozostałą częścią jezdni.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego miałowania nawierzchni.

# 8. odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

- Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 miałowania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie miałowania nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-05.03.00a | Oczyszczenie nawierzchni drogowej |
| 4. | D-05.03.21 | Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni (powierzchniowych utrwaleń) |

## 10.2. Inne materiały

- Podręczniki i przepisy utrzymania dróg