GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.20

USZORSTNIENIE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH

PRZEZ  WTŁACZANIE  KRUSZYWA

Warszawa X 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska wydania z 1995 r.:

OAT - Uszczelnianie i Obróbka Betonu, Sp. z o.o., Warszawa

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

Warszawa

Konsultacje:

Wydział Dróg Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 2001 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszorstnienia nawierzchni bitumicznych przez wtłaczanie kruszywa.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem uszorstnienia nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa na wszystkich rodzajach dróg o nawierzchniach asfaltowych, które charakteryzują się nadmiarem asfaltu lub zaprawy asfaltowej na powierzchni jezdni.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w OST - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Kruszywo

Do uszorstnienia należy stosować frakcje od 2 do 4 mm kruszywa łamanego granulowanego klasy I, gatunku 1 wg PN-B-11112 [1], przy następujących wymaganiach ścieralności, po pełnej liczbie obrotów w bębnie kulowym Los Angeles:

| Rodzaj ruchu na uszorstnianej nawierzchni, wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” [3] | Ścieralność, % (m/m) nie więcej niż |
| --- | --- |
| KR 3 - KR 6 | 20 |
| KR 1 - KR 2 | 25 |

Kruszywo (ew. jego pojedyncze frakcje) powinno pochodzić dla danego zadania z jednego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się chronić kruszywo przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń (wiat).

## 2.3. Asfalt do lakierowania kruszywa

Do lakierowania kruszywa, polegającego na otoczeniu asfaltem na gorąco kruszywa w otaczarce, należy stosować asfalt D-50 lub D-70 wg PN-C-96170 [2], w ilości od 0,8 do 1,2% w stosunku do masy kruszywa.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Rodzaje sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu uszorstnienia,

- zestawu urządzeń do podgrzewania nawierzchni posypanej kruszywem (np. baterią promienników podczerwieni),

- rozsypywarki kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,

- walca drogowego - do przywałowania (wciśnięcia) rozłożonego kruszywa.

## 3.3. Szczotka mechaniczna

Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana w procesie uszorstnienia dwukrotnie:

- do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na której wykonuje się uszorstnienie,

- do usuwania luźnych ziarn kruszywa (niezwiązanych z asfaltem) po wykonaniu uszorstnienia.

- Wskazane jest stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek (zwykle pierwsza) powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiadać elementy czyszczące miękkie i służyć do zamiatania, a po wykonaniu uszorstnienia, do usuwania niezwiązanych ziaren kruszywa.

- W procesie czyszczenia nawierzchni powstaje zazwyczaj duże pylenie, co może być uciążliwe zarówno dla operatora, jak i otoczenia. Wskazane jest więc używanie szczotek wyposażonych w urządzenie odpylające.

## 3.4. Zestaw urządzeń do podgrzewania nawierzchni posypanej kruszywem

- Zestaw urządzeń do powierzchniowego podgrzewania nawierzchni posypanej równomiernie grysem od 2 do 4 mm powinien umożliwić podgrzewanie uszorstnianej nawierzchni do temperatury wyższej od 80oC. Urządzenie podgrzewające, wyposażone w zestaw promienników podczerwieni (lub innych podobnie działających emiterów) powinno przemieszczać się z prędkością większą od 15 m/min i równomiernie podgrzewać uszorstnianą nawierzchnię na wymaganą szerokość (np. 2,0; 2,5; 3,0 m). Przy szerokości 3,5 m wydajność cieplna zestawu powinna być większa od 1500 kcal, a robocza prędkość podgrzewania powyżej 1 m/s przy temperaturze podgrzewanej nawierzchni +100oC na głębokości 10 mm.

- Zastosowanie otwartego ognia (płomienia) do podgrzewania nawierzchni w tej technologii jest niedopuszczalne!

## 3.5. Rozsypywarka kruszywa

- Rozsypywarka kruszywa powinna pozwolić na rozłożenie kruszywa o założonej frakcji i wymaganej ilości na założonej szerokości, z prędkością zbliżoną do prędkości podgrzewania nawierzchni. Można stosować następujące trzy rodzaje rozsypywarek kruszywa:

- doczepne do skrzyni samochodu z kruszywem,

- pchane przez samochód z kruszywem,

- samojezdne.

- Największą dokładność dozowania zapewniają rozsypywarki samojezdne. Rozsypywarki kruszywa doczepne do skrzyni samochodu przewożącego kruszywo dozują kruszywo z małą dokładnością, co wyklucza ich przydatność do wykonania uszorstnień nawierzchni na drogach o ruchu ciężkim.

- Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania uszorstnienia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 10%.

## 3.6. Walec drogowy

- Do przywałowania kruszywa najbardziej przydatny jest walec ogumiony wyposażony w opony o gładkim bieżniku pozwalający na stałe utrzymywanie ciśnienia do 0,6 MPa i obciążenia 15 kN na koło. Dopuszcza się stosowanie lekkiego walca statycznego o stalowych bandażach pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa i jeżeli istniejąca nawierzchnia jest bardzo równa (nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 4 mm). Przy nierównościach większych od 4 mm, zmierzonych łatą o długości 4 m, należy stosować wyłącznie walce ogumione.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport kruszywa

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Podstawowe zasady wykonania uszorstnienia nawierzchni

- Nie zaleca się uszorstniać nawierzchni dość często stosowaną metodą „wbijania” walcami wibracyjnymi w zaprawę asfaltową (znajdującą się na powierzchni warstwy ścieralnej) nie tylko chłodnych ale i podgrzanych grysów rozsypanych na chłodnej powierzchni jezdni, gdyż jest ona nieskuteczna. Powstające przy tym małe zagłębienia w zaprawie dają jedynie złudzenie szorstkości i szybko ulegają wygładzeniu przez ruch, a słabo związane ziarna kruszywa są łatwo wyrywane przez toczące się koła pojazdów.

- Poprawne wykonane uszorstnienie istniejącej nawierzchni powinno polegać na:

- oczyszczeniu powierzchni jezdni istniejącej,

- rozsypaniu kruszywa suchego lub lakierowanego na czystej nawierzchni,

- (kruszywo suche - nie otoczone asfaltem - stosuje się przy większym nadmiarze zaprawy asfaltowej lub asfaltu na powierzchni warstwy ścieralnej, zaś kruszywo lakierowane - otoczone asfaltem - przy mniejszym nadmiarze zaprawy lub asfaltu)

- podgrzaniu przypowierzchniowej warstwy nawierzchni istniejącej,

- wciśnięciu grysów walcem w rozgrzaną zaprawę asfaltową,

- usunięciu niezwiązanych z zaprawą asfaltową ziarn luźnego kruszywa.

## 5.3. Warunki atmosferyczne

- W czasie wykonywania robót związanych z uszorstnieniem, nie mogą występować opady atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wciskania kruszywa w nawierzchnię nie powinna być niższa od +10oC (korzystniej >+15oC).

## 5.4. Odcinek próbny

- Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt przewidziany do wykonania robót jest właściwy,

- podjęcia decyzji o rodzaju stosowanego kruszywa do uszorstnienia, tj. czy stosować kruszywo nie otoczone asfaltem, względnie kruszywo lakierowane (otoczone asfaltem), w zależności od wielkości nadmiaru zaprawy asfaltowej lub asfaltu na powierzchni jezdni,

- sprawdzenia czy dozowana ilość kruszywa jest zgodna z parametrami, jakie zamierza się uzyskać podczas robót,

- sprawdzenia sposobu wciskania kruszywa walcem w zaprawę asfaltową (asfalt).

- Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania robót.

- Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

- Wykonawca może przystąpić do wykonywania uszorstnienia nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników uzyskanych na odcinku próbnym.

## 5.5. Oczyszczanie górnej powierzchni istniejącej nawierzchni

- Tuż przed przystąpieniem do rozkładania kruszywa, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą szczotek mechanicznych spełniających wymagania wg   p. 3.3, a dla usunięcia pyłu, którego najwięcej gromadzi się przy krawędzi jezdni, zaleca się stosować pneumatyczne urządzenie pochłaniające lub dmuchawę. W szczególnych przypadkach (przy bardzo dużym zanieczyszczeniu) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą z odpowiednim wyprzedzeniem, zabezpieczającym wyschnięcie nawierzchni.

- Mocno przylegające do nawierzchni kawałki gliny lub inne twarde materiały należy usunąć mechanicznie przy pomocy odpowiednich narzędzi.

## 5.6. Wykonanie uszorstnienia

- Na czystą i suchą powierzchnię przewidzianą do uszorstnienia należy równomiernie rozsypać grys frakcji od 2 do 4 mm w ilości ok. 1 l/m2 bez nadmiaru i bezpośrednio po tym podgrzać przypowierzchniową strefę warstwy ścieralnej zestawem promienników podczerwieni lub innych podobnie działających urządzeń podgrzewających do temperatury co najmniej 80oC (mierzonej na głębokości 20 mm)  i niezwłocznie wcisnąć kruszywo walcem najlepiej ogumionym w rozgrzaną zaprawę asfaltową (asfalt). Wciśnięcie grysów w nawierzchnię powinno być dokonane przed spadkiem temperatury nawierzchni poniżej 60oC (mierzonej na powierzchni jezdni).

- Po ostygnięciu nawierzchni do temperatury otoczenia i usunięciu szczotkami mechanicznymi (najlepiej z pochłaniaczami) niezwiązanych ziarn kruszywa, można uszorstnioną nawierzchnię oddać do ruchu.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu                       i powszechnego stosowania (certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, które określono w pkcie 2,

- przetestować sprzęt do wykonania robót w zakresie cech określonych w pkcie 3                  i przedstawić dokumenty oraz wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Badania kruszywa

Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodne i reprezentatywne dane dla całej gromadzonej ilości kruszywa. Jeżeli Zamawiający w SST nie ustali inaczej, to minimalna ilość i częstotliwość badań powinna wynosić:

- dla cech klasowych - dwa badania dla całej przewidzianej ilości kruszywa, jednakże nie większej niż 1000 ton,

- dla cech gatunkowych - jedno badanie na każdą partię kruszywa w ilości 100 ton.

Niezależnie od ww. badań laboratoryjnych, każda jednostkowa dostawa kruszywa (samochód z kruszywem) powinna być oceniana wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości (zmiany barwy, frakcji, zapylenia itp.) należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych.

- Badania przed rozpoczęciem uszorstnienia

Przed rozpoczęciem uszorstnienia powinny być wykonane następujące badania           i kontrole:

- sprawdzenie stanu przygotowania warstwy nawierzchni, na której ma być wykonane uszorstnienie, polegające na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia nawierzchni oraz na wykonaniu ewentualnych pomiarów równości i profilu poprzecznego,

- ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie kruszywa (dźwignie regulacyjne itp.),

- akceptacja wyników prac na odcinku próbnym, dotyczących dozowania ilości kruszywa przy takich nastawach parametrów jakie zamierza się utrzymywać podczas wykonywania uszorstnienia (parametry ustalone według świadectwa cechowania dla przyjętej rzeczywistej ilości kruszywa).

Przy wyżej wymienionych badaniach zaleca się stosować metody opisane w opracowaniu GDDP [4].

- Badania w czasie wykonywania uszorstnienia

Badania w czasie wykonywania uszorstnienia obejmują:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry rozsypywarki zostały ustawione tak, jak to ustalono podczas wykonywania odcinka próbnego przed rozpoczęciem robót,

- sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami pktu 5,

- sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji,

- kontrolowanie liczby przejść walca i ciśnienia w oponach,

- w przypadkach wątpliwych, dokonanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanego kruszywa w sposób opisany w opracowaniu GDDP [4]. Pomiary zaleca się wykonywać co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli wizualnie zaobserwuje się zmianę ilości i równomierności rozsypywanego kruszywa, jednakże nie rzadziej niż co 2 km.

## 6.4. Badania i pomiary po wykonaniu uszorstnienia

- Pomiar szerokości

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, a więc po usunięciu niezwiązanych ziarn kruszywa z nawierzchni i z pobocza przy jej krawędzi, dokonuje się pomiaru szerokości uszorstnienia z dokładnością do  ± 1 cm w 10 miejscach na 1 km.

Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziarn kruszywa w zaprawie (lepiszczu). Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od szerokości projektowanej więcej niż  ± 5 cm.

Sprawdzenia i porównania z dokumentacją projektową wymaga również lokalizacja początku i końca odcinka uszorstnionego.

- Pomiar równości

Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych na istniejącej nawierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu uszorstnienia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości, przeprowadzone po wykonaniu uszorstnienia, nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

O zastosowanej metodzie i miejscach wykonania pomiarów równości decyduje Inżynier.

- Ocena wyglądu zewnętrznego

Wykonane uszorstnienie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w zaprawie (lepiszczu), tworzącymi wyraźną makroteksturę.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego uszorstnienia.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega oczyszczenie górnej warstwy istniejącej nawierzchni.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 uszorstnienia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie i składowanie materiałów,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- wykonanie uszorstnienia wg wymagań specyfikacji,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP-IBDiM, Warszawa 1997

- Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa (Opracowanie zalecone do stosowania pismem GDDP - 5.3a-551/5/92 z dnia 3 lutego 1992 r.), GDDP, Warszawa 1992.