BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01f

WZMOCNIENIE  WGŁĘBNE

PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

METODĄ  UBIJANIA

Warszawa 2005

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 331-79-45,  871-87-90,  fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach       i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 stycznia 2005 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. materiały	4

3. sprzęt	4

4. transport	5

5. wykonanie robót	5

6. kontrola jakości robót	9

7. obmiar robót	11

8. odbiór robót	11

9. podstawa płatności	11

10. przepisy związane	12

ZAŁĄCZNIKI	13

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia wgłębnego podłoża gruntowego metodą ubijania.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia (zagęszczenia) wgłębnego podłoża gruntowego uderzeniami spadającego ubijaka. Metoda jest najbardziej skuteczna w gruntach niespoistych i nie nawodnionych, ale może być stosowana praktycznie we wszystkich gruntach. Metody nie można stosować, gdy pojawiające się wstrząsy mogą niekorzystnie wpływać na sąsiadujące obiekty.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podłoża - trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wzmocnienie podłoża metodą ubijania - metoda wzmacniania gruntu przy użyciu spadających ubijaków, zagęszczających warstwę gruntu uderzeniami.

- Ubijanie „lekkie” - wzmacnianie podłoża gruntowego uderzeniami ubijaka, o masie zwykle 1,5 do 4 t.

- Ubijanie „ciężkie” - konsolidacja dynamiczna podłoża gruntowego uderzeniami ubijaka o masie 8-40 t, a nawet 200 t, zrzucanego z wysokości 10-30 m.

- Ubijanie „szybkie” - wzmacnianie podłoża gruntowego specjalnym urządzeniem, montowanym na koparce gąsienicowej z wysięgnikiem z pionową prowadnicą i młotem hydraulicznym, który podnosi i zrzuca 7-tonowy ubijak z wysokości 1,2 m z częstotliwością 40-60 uderzeń/minutę.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2.  Materiały do wykonania robót

- Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Stosowane materiały

Przy zagęszczaniu większości gruntów, zwłaszcza gruntów niespoistych, nie nawodnionych, zwałowisk odpadów itp. nie występują potrzeby stosowania materiałów.

W przypadku gruntów o małej przepuszczalności można wspomagać ubijanie przez wykonanie pionowych drenów o konstrukcji ustalonej w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanej przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy. Do najczęściej stosowanych należą dreny piaskowe, kartonowe i ze specjalnych wkładek drenujących, produkowanych na bazie tworzyw sztucznych (patrz zał. 1).

W przypadku bardzo słabych gruntów wykonuje się słupy z lokalnie dostępnych, przydatnych materiałów jak np. gruby tłuczeń, okruchy skalne, żużel, spieki, odpady kopalniane, gruz, żwir, piasek itp. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanym przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy.

Składowanie materiałów sypkich, nie przeznaczonych do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym, przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wzmacnianiu podłoża gruntowego metodą ubijania Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, związanej z masą ubijaka i wysokością jego spadania, jak np.:

- koparek, umożliwiających stosowanie ubijaków o masie np. 3÷10 t z wysokością spadania np. 5÷15 m,

- kafarów,

- żurawi z możliwie długimi wysięgnikami,

- samobieżnych dźwigów typu ciężkiego, zwykle gąsienicowych,

- specjalnych urządzeń skonstruowanych do celów ubijania udarowego,

- urządzeń pomocniczych, np. trójnogów przesuwanych, stosowanych do prac dodatkowych i również do podnoszenia ciężarów.

W przypadku wykonywania pionowych drenów lub słupów z lokalnych materiałów, wspomagających metodę ubijania, sprzęt powinien być ujęty w innych pozycjach kosztorysowych, których zakres powinien być określony przez osobne SST.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 2.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wzmocnienie wgłębne podłoża metodą ubijania (zagęszczania udarowego),

- ew. wykonanie warstwy wyrównawczej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, itd.,

- ew. oznaczyć miejsca ubijania punktowego,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

- Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Na gruntach słabych teren budowy należy przygotować tak, aby był możliwy wjazd maszyn i pojazdów, np. przez wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego (ew. układanego na warstwie z geosyntetyków). Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu.

- Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym do zakresu zadań z:

- OST D-01.00.00 [2], przy robotach geodezyjnych, usunięciu przeszkód i rozbiórce obiektów,

- OST D-02.00.00 [3], przy robotach ziemnych,

- OST D-02.03.01c [4], przy układaniu geosyntetyków.

## 5.4. Roboty przy wzmacnianiu wgłębnym podłoża metodą ubijania

Sposób wykonania robót przy wzmacnianiu wgłębnym podłoża metodą ubijania (zagęszczania udarowego) powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST i wskazaniami Inżyniera. W przypadku znacznych lub kosztownych robót zaleca się, po akceptacji Inżyniera, wykonanie poletka próbnego w celu ustalenia prawidłowości użycia sprzętu zagęszczającego.

Przy wyborze sposobu wykonania robót należy mieć na uwadze, że metoda zagęszczania udarowego jest przydatna praktycznie we wszystkich rodzajach gruntu z tym, że najbardziej skuteczna jest w gruntach niespoistych i nie nawodnionych. Jednak można nią również wzmacniać wielometrowe warstwy nasypów, słabego podłoża spoistego, lessów, a także zwałowiska odpadów przemysłowych lub komunalnych, np. wysypiska śmieci. W gruntach o małej przepuszczalności stosuje się wspomaganie ubijania przez wykonanie pionowych drenów, zwykle z taśm plastykowych (patrz załącznik 1). Grunty nie nawodnione mogą być ubijane jednofazowo. Natomiast grunty nawodnione, zwłaszcza spoiste i organiczne - a więc słabo przepuszczalne, których udarowo nie udaje się zagęścić, wymagają ubijania w kilku fazach, z parodniowymi lub parotygodniowymi przerwami w celu rozproszenia wzbudzonego nadciśnienia wody w porach. Po ubijaniu wgłębnym wierzchnia warstwa gruntu wymaga dogęszczenia uderzeniami lżejszego ubijaka o większej podstawie lub typowym sprzętem do zagęszczania powierzchniowego.

Zwykle należy zachować odległość ubijania 20 do 40 m od pobliskich budowli. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać oceny ich stanu i wrażliwości na działanie drgań. W razie potrzeby należy lokalnie ograniczyć energię uderzeń i/lub zastosować zabiegi ograniczające wpływ drgań.

Rozróżnia się odmiany ubijania wgłębnego, o zróżnicowanej przydatności i warunkach stosowania:

- ubijanie „lekkie” pokrywające całą wzmacnianą powierzchnię uderzeniami ubijaka o  masie zwykle 1,5 do 4 t. Tym sposobem wzmacnia się przede wszystkim luźne grunty niespoiste, zwłaszcza nasypowe, a także zapadowe grunty lessowe. Głębokość wzmocnienia osiąga 1,5 do 4 m. Można też stosować ubijanie punktowe, zwykle w siatce 2 x 2 do 4 x 4 m z ubijakami o masie 3 do 8 t, zrzucanymi z wysokości 5 do 10 m. Uzyskuje się wzmocnienie podłoża do głębokości 3÷6 m,

- ubijanie „ciężkie” (konsolidacja dynamiczna) ze znacznie większą energią uderzeń ubijaków o masie 8÷40 t, a nawet 200 t, zrzucanych z wysokości 10 do 30 m. Pozwala to wzmacniać podłoże do głębokości 10÷20 m, a wyjątkowo jeszcze większej. W gruntach spoistych ubijanie jest kilkufazowe (z wielodniowymi przerwami koniecznymi do rozproszenia wzbudzonej nadwyżki ciśnienia wody w porach), punktowe w siatce od 3 x 3 do 6 x 6 m. Typowe głębokości wzmocnienia wynoszą od 5 do 15 m.

- ubijanie „szybkie” (wprowadzone w Anglii w latach 80-tych) wykorzystujące specjalne urządzenie, montowane na koparce gąsienicowej z wysięgnikiem z pionową prowadnicą i młotem hydraulicznym, który podnosi i zrzuca 7-tonowy ubijak z wysokości 1,2 m z częstotliwością 40 do 60 uderzeń/minutę. Energia uderzeń jest przekazywana na grunt przez specjalną płytę o średnicy 1,5 m. Urządzenie  może być wyposażone w osprzęt elektroniczny rejestrujący liczbę uderzeń i osiadania płyty, co pozwala dostosować energię ubijania do lokalnych warunków podłoża. Metodą tą można z dużą wydajnością zagęszczać nie nawodnione rodzime i nasypowe grunty niespoiste, grunty zapadowe, zwały odpadów przemysłowych, gruzu, śmieci. Uzyskiwana jest zwykle głębokość wzmocnienia do 5 m, w sprzyjających warunkach do 8÷10 m. Głębokość ta rośnie z liczbą uderzeń w punkcie. Zaletą metody jest duża wydajność, stosunkowo niski koszt, szybkie uruchamianie robót i mobilność maszyny, wywoływanie mniejszych drgań gruntu i mniejszy hałas, niż przy klasycznym ubijaniu. Metodę tę zaleca się m.in. w drogowych robotach remontowych,

- formowanie w podłożu słupów tłuczniowych (nazywane też wymianą dynamiczną) wykonywane przede wszystkim w bardzo słabych gruntach. Na terenie układany jest „materac” z tłucznia lub żwiru, grubości 0,5 do 1,5 m, który umożliwia ruch maszyn i ułatwia odprowadzenie wody wyciskanej w czasie ubijania. Formowanie słupów polega na wybiciu kilkoma uderzeniami w pobliżu otworu, w którym wysypuje się materiał formujący słup, ponownie go ubija i dosypuje grunt. Trwa to aż do zaniku osiadań gruntu pod kolejnymi uderzeniami ubijaka. Słupy formowane są z lokalnie dostępnych, przydatnych materiałów. Najlepszym materiałem jest gruby tłuczeń i okruchy skalne. Jednak wykorzystuje się też materiały tańsze, często odpadowe (żużel, spieki, odpady kopalniane, gruz) albo grunt niespoisty (żwir, piasek). Kształt i przekrój uformowanego słupa zależy od energii uderzeń ubijaka i od jego rozmiarów oraz od wytrzymałości wzmacnianego podłoża. Ubijaki są podobne, jak stosowane do ubijania ciężkiego, lecz mają mniejszy przekrój poprzeczny. Typowa ich masa wynosi od 8 do 20 t, choć osiąga 40 t i więcej. Energia uderzenia ubijaka wynosi najczęściej 2,5 do 4 MNm, wyjątkowo dochodzi do 10 MNm.

Przewagą formowania wybijanych słupów nad typową konsolidacją dynamiczną jest szybszy proces wzmocnienia podłoża, większa niezawodność wzmocnienia oraz skuteczniejsza poprawa właściwości słabego gruntu wzmacnianemu dzięki przemieszaniu z dodawanym materiałem. Zastosowanie formowanych słupów może zastąpić masową wymianę słabego gruntu, często w ogóle niemożliwą do wykonania. Słupy formowane w podłożu zwiększają jego nośność, znacznie ograniczające osiadania, a także zwiększają stateczność wznoszonych budowli.

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to, w celu przekazania obciążeń z nasypu na wzmocnione wgłębnie podłoże, można wykonać warstwę z kruszywa według ustaleń punktu 5.5. Warstwa ta może być uzbrojona geosiatką lub innym materiałem geosyntetycznym.

## 5.5. Warstwa wyrównawcza

Jeśli przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej (rozdzielczej) pomiędzy wzmocnionym podłożem a nasypem drogi, to powinna być ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub poniższymi wskazaniami.

Zadaniem warstwy jest równomierne rozłożenie obciążenia nasypu na wzmocnione podłoże. Warstwa spełnia również rolę drenażu poziomego.

Warstwa wyrównawcza może mieć grubość 50 cm. Może składać się z pospółki ułożonej w dwóch warstwach: dolnej grubości 20 cm i górnej grubości 30 cm. Pomiędzy warstwami można ułożyć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne około           70 kN/m i rozciąganie poprzeczne około 60 kN/m.

Warstwę dolną układa się i zagęszcza na powierzchni wyrównanej po wykonaniu wzmocnienia. Na warstwie dolnej układa się pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sąsiednie pasma można połączyć na zakłady szerokości 50 cm. Górną warstwę układa się na geosiatce i zagęszcza się.

Przy układaniu geosiatki można korzystać z zaleceń podanych w OST D-02.03.01c [4].

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwę wyrównawczą lub teren poddany wzmocnieniu metodą ubijania należy wyprofilować i zagęścić.

Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie, po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej        5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

- Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Według pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Według pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie ew. miejsc punktowego zagęszczania | Ocena ciągła | Według pktu 5 |
| 4 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą ubijania (zagęszczenia udarowego) | Ocena ciągła | Według pktu 5 |
| 5 | Ew. wykonanie warstwy wyrównawczej | Ocena ciągła | Według pktu 5 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Według pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Według pktu 5 |

## 6.4. Badania kontrolne przy wzmocnieniu podłoża metodą ubijania

Podstawowe sprawdzenie skuteczności ubijania wykonuje się podczas prób wstępnych. Zaleca się dalszą kontrolę robót obejmującą: pomiar głębokości wybijanych otworów, zmniejszanie się zagłębienia ubijaka z liczbą uderzeń, pomiary zmian rzędnych powierzchni terenu, ciśnienia wody w porach gruntu, ewentualnie badania geofizyczne podłoża.

Efekty ubijania można sprawdzać za pomocą sondowań statycznych lub dynamicznych, presjometru, dylatometru. W przypadkach wątpliwych, a także gdy występują w podłożu duże kamienie, gruz itp. można wykonać wielkowymiarowe próbne obciążenia gruntu (np. płytą 2 x 2 do 5 x 5 m). Do kontroli można też wykorzystać badania geofizyczne (pomiar szybkości rozchodzenia fal w podłożu).

Kryteria oceny wzmocnienia powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Zależnie od rodzaju podłoża może to być wartość stopnia zagęszczenia ID, opór sondy wciskanej qc, wytrzymałość na ścinanie t¦, moduł edometryczny Ep, moduł odkształcenia E0 itp.

Monitorowanie zaleca się prowadzić w przypadku wzmacniania wielometrowych warstw gruntów spoistych oraz w przypadku zagrożenia pobliskich budowli lub instalacji. W czasie robót należy prowadzić pomiary i obserwacje dostosowane do specyfiki stosowanej metody ubijania i występujących gruntów, np.:

- pomiary głębokości lejów oraz obniżenia lub uniesienia terenu podczas ubijania,

- pomiary położenia wybijanych słupów i objętości materiału dodawanego podczas formowania,

- przebieg osiadań terenu oraz zmiany ciśnienia porowego i wytrzymałości gruntu podczas kolejnych faz konsolidacji dynamicznej.

- Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [6].

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- ew. wykonanie słupów tłuczniowych,

- ew. profilowanie podłoża.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą ubijania, według wymagań specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

- Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża nie obejmuje robót pomocniczych, np. pionowych drenów, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.03.01c | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP - IBDiM, Warszawa 1998

# ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

ZASADY  WYKONYWANIA  DRENÓW  PIONOWYCH

(wg: R. Molisz, L. Baran, M. Werno „Nasypy na gruntach organicznych”,

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986)

Dreny pionowe mogą być wykonywane z piasku, kartonu lub ze specjalnych wkładek drenujących, produkowanych na bazie tworzyw sztucznych. Średnice d drenów piaskowych zazwyczaj wynoszą 30¸50 cm. Dreny zakłada się w siatce kwadratów lub trójkątów w odstępie L, który na ogół bywa równy 1,5¸3,5 m. Średnica działania drenu D jest równa: dla siatki kwadratów D = 1,13L, dla siatki trójkątów D = 1,05L. Skuteczność drenu piaskowego n = D:d.

Dren zakłada się w pionowym otworze, który można wykonać w gruncie świdrem (bez osłony rurowej) lub przez wbijanie zaślepionej rury, bądź wreszcie drążeniu go metodą wypłukiwania. Świder o średnicy projektowanego drenu (rys. 1.1) wkręca się w grunt aż do żądanego poziomu, po czym stopniowo wyciąga zapełniając powstałą pod nim wolną przestrzeń piaskiem wprowadzonym przez rurową żerdź. Żerdź jest zaopatrzona w swym dolnym końcu w zawór nie dopuszczający w czasie wkręcania świdra do wdzierania się gruntu do jej wnętrza.

Prostsze w postępowaniu lecz bardziej kosztowne i wymagające ciężkiego sprzętu, jest wykonanie w podłożu otworu metodą perforacji, tj. przez wbijanie do gruntu zaślepionej rury. Zaślepienia dokonuje się zwykle korkiem ze żwiru, który potem w czasie podnoszenia rury wybija się. Napełnianie otworu następuje stopniowo, w miarę wyciągania rury, z równoczesnym ubijaniem wprowadzanego do niego piasku.

Znacznie lżejszego sprzętu wymaga metoda wpłukiwania. Głównym elementem urządzenia jest rura wpłukująca, zaopatrzona w swym dolnym końcu w dyszę, którą okala koronka ząbkowana o średnicy równej średnicy drenu (rys. 1.2). W górnej części znajduje się rurowa głowica zaopatrzona w wylot dla wypłuczyn. Wodę płuczącą doprowadza się do rury wężem gumowym podłączonym do pompy, tłoczącej wodę pod ciśnieniem około         0,7 MPa (7 at). Po wykonaniu otworu na żądaną głębokość, ciśnienie wody zmniejsza się do połowy celem oczyszczenia otworu z resztek materiału ziemnego. Zadaniem głowicy jest m.in. ochronienie pierwszej (drenującej) warstwy nasypu przed zanieczyszczeniami wypłuczynami.

Do wypełnienia otworu używa się piasku grubego, gdyż przy drobnym mogą się w rurze wytwarzać tampony. Piasek powinien być czysty, pozbawiony frakcji mniejszych niż 0,1 mm. Równocześnie jego uziarnienie nie powinno dopuszczać do wnikania w głąb drobnych cząstek gruntu podłoża, mogących uszczelniać, a nawet zatykać dren. Zamiast drenów piaskowych można stosować dreny kartonowe, z tworzyw sztucznych, również przy użyciu geotekstyliów (rys. 1.3).

Pierwsze z nich, według metody Kjellmana, wykonuje się z taśm przepuszczalnego kartonu klejonego z kilku warstw papieru nasyconego solami arszeniku, chroniącymi papier przed szybkim rozkładem. Taśma ma szerokość 100 mm i grubość 3¸4 mm. Umieszcza się ją w gruncie w stanie płaskim za pomocą specjalnych maszyn. Są one wyposażone w przebijak (perforator) wprowadzający taśmę do gruntu. Taśmy można zakładać do głębokości 20 m. Dzienna wydajność maszyn przy tej głębokości wynosi około 250 sztuk. Dreny z tworzyw sztucznych są patentem szwedzkim. Produkuje je firma Terrafigo. Są również płaskie taśmy (zwane geodrenami) szerokości 100 mm, grubości 4 mm i powierzchni przepływu 2,2 cm2 (w przekroju poprzecznym). Obustronnie ryflowana taśma plastykowa jest umieszczona w pochwie ze wzmocnionego i przepuszczalnego papieru (rys. 1.4).

Taśmy wprowadza się do gruntu również za pomocą specjalnych maszyn (rys. 1.5), których wydajność wynosi około 30 drenów 10-metrowych na godzinę. Dren kartonowy jest równoważny drenowi piaskowemu o średnicy d = 5 cm, dren plastykowy natomiast odpowiada średnicy d = 18 cm. Geodreny przyspieszają osiadanie konsolidacyjne prawie dwukrotnie.

| Rys. 1.1. Wykonanie otworu świdrem | Rys. 1.2. Otwór wykonany metodą wpłukiwania |
| --- | --- |

Rys. 1.3 Dreny z tworzyw sztucznych przy użyciu geotekstyliów

a - dren o przekroju kołowym Æ 50 cm, b - dren trójwarstwowy

w arkuszach, c - dren pasmowy perforowany, d - inne typy drenów

z tworzyw sztucznych. 1 - otoczka, 2 - rdzeń

Rys. 1.4. Geodren z tworzyw sztucznych

Rys. 1.5. Maszyna do zagłębiania geotekstylnych drenów

1 - ciągnik,  2 - bębny ze wstęgami geotektyliów,

3 - rura obsadowa

ZAŁĄCZNIK 2

ZASADY  WYKONYWANIA  WZMOCNIENIA  WGŁĘBNEGO

PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  METODĄ  UBIJANIA

(wg: J. Godek „Wzmacnianie gruntu udarami o dużej energii”, Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej, nr 104/90 i [5])

## 2.1. Sposób wykonania wzmocnienia

Wzmocnienie gruntu odbywa się przez wciągnięcie wysoko ubijaka za pomocą urządzenia podnoszącego i swobodne zrzucenie. Grubościenna konstrukcja stalowa ubijaka w połączeniu z zamocowaniem dodatkowych płyt lub napełnienie żwirem, piaskiem bądź ołowiem, może zmienić jego masę.

W przypadku luźnego podłoża, które nie może udźwignąć ciężkich maszyn budowlanych i na którego powierzchni nie można wykonać warstwy drenującej, teren zostaje przykryty warstwą żwiru grubości 1 do 2 metrów. Wzmacniana powierzchnia jest podzielona na pola o długości krawędzi równej trzykrotnemu rozmiarowi ubijaka (kwadraty od 5 x 5 do 10 x 10 m). Z żurawia ubijak opada wielokrotnie w środek pierwszego pola. Następnie żuraw przesuwany jest na środek drugiego pola i operacja powtarza się. Za pomocą piezometru kontrolowany jest wzrost ciśnienia wody w porach gruntu. Pomiary te służą do określenia optymalnej masy ubijaka i wysokości spadania, tak aby maksymalny wzrost ciśnienia wody w porach osiągnąć z optymalną prędkością.

Gdy cała powierzchnia jest już poddana opisanym zabiegom, następuje przerwa w celu rozproszenia ciśnienia wody w porach. Zależnie od rodzaju gruntu wynosi ona od tygodnia do trzech miesięcy. Na większych placach budowy można z powodu dłuższego czasu trwania wzmacniania zrezygnować z przerwy. Bezpośrednio potem cały teren jest ponownie wyrównany. Cykl: wzmacnianie - przerwa - wyrównanie jest powtarzany dwa do trzech razy, aż osiągnie się wymagane wzmocnienie gruntu. W celu ujednolicenia zagęszczenia górnej warstwy, powierzchnia jest na koniec ubita miejsce koło miejsca. Wysokość spadania ubijaka wynosi przy tym 2 do 3 metrów.

Na element gruntu oddziaływuje energia uderzenia, przy czym po każdym uderzeniu jego objętość zmniejsza się. Zagęszczenie może być kontynuowane do osiągnięcia granicy nasycenia. Nadciśnienie wody w porach rośnie powoli i przy granicy nasycenia osiąga wartość maksymalną, która nie może być przekroczona. Po fazie wzmacniania następuje przerwa, podczas której nadciśnienie wody w porach na skutek jej odpływu maleje, przy czym wytrzymałość gruntu powiększa się.

## 2.2. Istota zagęszczenia gruntu

Grunty o dużej zawartości wody nie są zaliczane w klasycznej mechanice gruntów do zagęszczalnych metodami udarowymi. Grunty te nie są całkiem nasycone, tzn. istnieje w nich zawsze mały procent objętości powietrza. Te pęcherzyki powietrzne pozwalają zagęszczać grunt. Dotyczy to przede wszystkim warstw powierzchniowych ze zmieniającym się poziomem zwierciadła wody gruntowej.

Zmniejszenie objętości gruntu i przez to zmniejszenie objętości porów następuje także w udarowym działaniu obciążenia. W ten sposób w szkielecie gruntowym powstają naprężenia, które utrzymują wodę w porach pod ciśnieniem. Nadmiar wody odpływa ku powierzchni i do sąsiednich drenowanych stref, co sprzyja przebiegowi konsolidacji.

## 2.3. Badania terenowe i projektowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga rozpoznania budowy geologicznej i właściwości geotechnicznych podłoża, a szczególnie:

- rodzaju gruntów lub materiałów,

- grubości i uziarnienia (składu granulometrycznego) warstw wymagających wzmocnienia,

- poziomów wody gruntowej,

- przeprowadzenia badań laboratoryjnych: składu uziarnienia i ewentualnie zawartości części organicznych,

- wykonanie badań terenowych:

- stanu zagęszczenia - sondowaniami SC (sondowanie dynamiczne sondami SD), CPT (sondowanie statyczne sondą wciskaną z różnymi końcówkami), SPT (sondowanie dynamiczne sondą cylindryczną) lub presjometrem,

- stwierdzenie ewentualnych domieszek i przewarstwień.

Do szybkiego głębokiego rozpoznania oraz kontroli wzrostu zagęszczenia zalecane jest stosowanie sondy wciskanej (CPT i CPTU) lub presjometru.

Programowanie zabiegu obejmuje ocenę przewidywanych osiadań, określenie wymaganych parametrów wzmocnionego gruntu (stopnia zagęszczenia, modułu odkształcenia itp.), określenie zakresu zabiegu (np. cała powierzchnia lub wybrane fragmenty), ustalenie kryteriów do kontroli dostosowanych do rodzaju wzmacnianego podłoża (stopnia zagęszczenia, liczby uderzeń sondy SC lub SPT, oporu sondy statycznej CPT, modułu odkształcenia lub presjometrycznego itp.).

## 2.4. Zagęszczanie udarowe połączone z innymi metodami

W ostatnich latach metoda zagęszczenia udarowego rozwija się częściowo w połączeniu z innymi metodami. Należy tu wymienić przede wszystkim połączenie jej z głębokim drenowaniem i dynamiczną wymianą gruntu.

Kombinacja metody zagęszczenia udarowego z głębokim drenowaniem pozwala na dalsze skrócenie  czasu konsolidacji. Przy tym zastosowanie drenów z PCV oraz umiejętne wykonanie prac powodują, że dreny wobec większej wytrzymałości niż grunt nie ulegają zniszczeniu.

Dynamiczna wymiana gruntu polega na wykonaniu pali z kruszywa wzmacniających podłoże. Sposób ten wyróżnia się następującymi zaletami:

- względnie duża jest nośność pali żwirowych,

- lepsza jest nośność gruntu otaczającego pale, wywołana powstaniem naprężeń poprzecznych, przewyższających naprężenia pierwotne i powodujących jego konsolidację,

- powstaje lepsze drenowanie całego podłoża.

- Dynamiczną wymianę gruntu stosuje się tam, gdzie podłoże jest tak mało nośne, że jest niemożliwe usypanie zwykle stosowanego wstępnego nasypu grubości 1¸2 m. Powstają w ten sposób pale z grubego żwiru sięgające do warstwy nośnej.

## 2.5. Przykłady zastosowań za granicą

- Dotychczasowe  doświadczenia z metodą zagęszczania udarowego można podsumować następująco:

- metoda zagęszczania udarowego jest mało skuteczna w przypadku, gdy wartość k według Darcy jest mniejsza od k = 10-7 m/s;

- największą dotychczas zastosowaną energię zagęszczania, wynoszącą 3000 tm/m2, uzyskano przy powiększaniu lotniska w Nicei. Ubijak miał masę 200 t, a wysokość spadania wynosiła 30 m. Dzięki temu osiągnięto głębokość oddziaływania 35 m. Należy tu zwrócić uwagę, że podłoże zostało wstępnie tak przygotowane, iż było w stanie udźwignąć ciężkie urządzenie zagęszczające;

- metoda zagęszczania udarowego wymaga dość dużych kosztów rozruchu robót, stąd wzmacnianie powierzchni mniejszych niż 2000 m2 jest  nieekonomiczne. Jeżeli wymagane są głębokości oddziaływania większe od 15 m, to konieczne jest użycie cięższych ubijaków. Wskutek tego minimalna powierzchnia opłacalnego wzmacniania wzrasta do 10 000 ¸ 20 000 m2;

- opadanie dużych ubijaków powoduje naturalnie wstrząsy. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przy dużych energiach uderzeń należy się liczyć z prędkościami drgań mniejszymi niż 10 mm/s w odległości większej od 90 m. Dlatego też budowle betonowe powinny znajdować się od miejsca wzmacniania gruntu w odległości większej niż 20 m, zwykłe budynki mieszkalne w odległości większej niż 30¸50 m, a budowle wrażliwe na wstrząsy w odległości większej niż 80¸120 m. Zalecenia te dotyczą dużych energii uderzeń. W przypadku lżejszych ubijaków drgania mogą być znacznie mniejsze, bez obawy uszkodzeń obiektów. W szczególnych przypadkach odpowiednie odległości bezpieczeństwa określane są indywidualnie, a wstrząsy kontrolowane pomiarami;

- roboty związane ze wzmacnianiem są kontrolowane nie tylko przez wykonawcę, lecz także przez nadzór budowlany. Wykonawca przeprowadza własną kontrolę i ustala optymalną energię ubijania. Wykonuje też pomiary ciśnienia wody w porach, osiadań gruntu i badania presjometryczne. Określana jest również ilość materiału potrzebnego do wyrównania kraterów powstałych w wyniku wzmacniania. Nadzór budowlany może kontrolować wzmocnienie przez pomiar osiadania i pomiary sejsmiczne.

- W Szwajcarii zastosowano dotychczas z powodzeniem metodę zagęszczania udarowego dla trzech różnych rodzajów gruntu. Tablica 2.1 podaje wysokości spadania ubijaka i jego masę.

- Tablica 2.1. Zastosowanie metody zagęszczania udarowego w Szwajcarii

| Miejscowość | Rok | Podłoże | Wysokość spadania, masa ubijaka, energia ubijania | Osiadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostrada Berno - Lyss | 1976 | torf | 35 m, 36 t 210¸320 tmm2 | brak danych z powodu częś-ciowego wypie-rania podłoża |
| Objazd Uster „droga przemysłowa” | 1979 | niejednorodne częściowo piasz-czyste, luźno zalega-jące usypisko | 25 m, 12 t 200¸370 tmm2 | 0,76 ¸ 1,11 m |
| N 20 Weiningen - Urdorf | 1980 | składowisko śmieci | 20 m, 15 t 300 tmm2 | 0,7 ¸ 0,8 m |

Rozwój techniki konsolidacji dynamicznej gruntów w latach siedemdziesiątych w wyniku prac L. Ménarda doprowadził do stosowania ubijaków o masie 10¸40 t (a nawet 200 t) i wysokości ich spadania do 40 m. Efektem tego jest możliwość wzmacniania gruntów do głębokości 10-25, a nawet 40 m.

## 2.6. Doświadczenia krajowe

W Polsce początki ubijania gruntu sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy stosowano ubijaki o masie 2¸4 t dające zagęszczenie gruntów, głównie piaszczystych, do głębokości 1,5 ¸2,5 m.

Rozpowszechnianie metody wzmacniania gruntu udarami rozpoczął w 1976 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów, poprzedzając je rozpoznaniem literaturowym i doświadczeń innych instytucji, a także własnymi próbami. Ograniczone możliwości sprzętowe sprawiły, że stosowano ubijaki dające energię uderzeń znacznie mniejszą od najmniejszych wartości wymaganych do konsolidacji dynamicznej.

Najczęściej stosowano ubijaki o masie 3¸6 t zrzucane z wysokości 5¸10 m. Rozstaw punktów ubijania w siatce trójkątnej lub kwadratowej wynosił 1,5¸3 m. Wyniki wzmacniania kontrolowane były sondami SL lub ITB-ZW.

Ogólnie dostępnymi urządzeniami do zrzucania ubijaków były koparki: KM-602A (masa ubijaka 3¸4,5 t) lub KU-1207 Unikop (masa ubijaka do 7 t), a także koparka produkcji NRD UB-162 (masa ubijaka 10 t). Przydatne okazywały się też kafary KPF-24GH (masa ubijaka 4,5¸6 t). Wysokość spadania ubijaka w urządzeniach polskich wynosiła 5¸10 m, w koparce niemieckiej 12¸15 m. W 1989 roku wdrożono w kraju urządzenie, które dało możliwość zrzucania ubijaka o masie 15 t i wzmacniania gruntu na głębokość ponad 10 m.

Metodę ubijania stosowano w kraju głównie do wzmacniania gruntów piaszczystych, zarówno rodzimych jak i nasypowych. Wzmacniano także podłoża nasypowe, jak wysypiska lub zwałowiska, stanowiące mieszaninę gruntów, gruzu, śmieci i różnego rodzaju odpadów.

Głównym efektem wzmocnienia podłoża jest jego ściśnięcie wywołane kontrolowaną energią uderzeń. W wyniku tego likwidowane są miejsca o słabym zagęszczeniu, a osiadanie gruntu po obciążeniu go budowlą znacznie się zmniejsza.

Doświadczenia krajowe potwierdzają ogólny pogląd o skuteczności wzmacniania gruntu udarami o dużej energii. Metoda okazała się oszczędna i konkurencyjna w robotach fundamentowych (na przykład w porównaniu do wibroflotacji lub pali zagęszczających). Ubijanie wykonywano na terenach zwartej zabudowy, a nawet w hali fabrycznej. Towarzyszące ubijaniu wstrząsy były zwykle mniejsze niż oczekiwano, co pozwalało ograniczyć strefy ochronne bez obawy o uszkodzenie okolicznych budowli.

## 2.7. Wnioski końcowe

Wzmacnianie podłoża metodą zagęszczania udarowego jest rozwiązaniem alternatywnym w odniesieniu do innych metod zagęszczania. Odznacza się ona dużą głębokością oddziaływania i jest opłacalna szczególnie w przypadku wzmacniania dużych powierzchni.

Rozróżnia się trzy rodzaje zastosowania:

- zagęszczanie grubego materiału niespoistego,

- ujednolicenie i zagęszczanie niejednorodnych odkładów, na przykład usypisk, wysypisk śmieci,

- konsolidacja materiału drobnoziarnistego lub spoistego.

Do oceny zagęszczenia gruboziarnistych materiałów mogą być zastosowane takie same założenia, jak w próbach laboratoryjnych Proctora. Ponieważ dzięki dużej energii uderzenia mogą zostać rozbite także duże bryły, metoda ta nadaje się doskonale do zagęszczania gruzu budowlanego.

Ujednolicenie i zagęszczenie niejednorodnych zwałowisk należy do specjalnych zastosowań metody. Uderzenia ubijaka powodują wciskanie grubszych części zalegającej warstwy w partie drobnoziarniste lub organiczne. Przez to następuje przemieszanie materiałów i ujednolicenie. Jeżeli ilość materiału grubego jest dostatecznie duża, to może powstać podłoże budowlane o znacznej nośności.

Aby jeszcze bardziej skrócić czas konsolidacji, metoda zagęszczenia udarowego jest w gruntach spoistych uzupełniana drenażem głębokim.