SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

Nazwy i kody (grup, klas i kategorii) zgodnie z CPV

45262700-8 Przebudowa budynków

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 Roboty murarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45223000-6 Konstrukcje metalowe

Opracował:

mgr inż. Mirosław Strugarek

Gryfino , grudzień 2009 r.

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

S 00.00.00 Wymagania ogólne……………………..……  str. 3

S 01.00.00 Roboty rozbiórkowe ………………………..…str11

S 02.00.00 Roboty murowe ………………..................….str14

S 03.00.00 Roboty tynkarskie i okładziny ścienne….…...str.16

S 04.00.00 Roboty malarskie …………………………..…str.18

S 05.00.00 Posadzki ………………………………….……str21

S 06.00.00 Stolarka drzwiowa ………………..……….….str. 25

S 07.00.00 Balustrady i ogrodzenie stalowe………….….str.28

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S – 00. 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi sie do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00 Roboty rozbiórkowe

S 02.00.00 Roboty murowe

S 03.00.00 Roboty tynkarskie i okładziny ścienne

S 04.00.00 Roboty malarskie

S 05.00.00 Posadzki

S 06.00.00 Stolarka drzwiowa

S 07.00.00 Balustrady i ogrodzenia stalowe

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

- Projekty budowlany i wykonawczy,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu) , a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak - jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.4.4. Zabezpieczenie miejsca prac

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w miejscu prowadzonych prac oraz będzie unikać uszkodzeń własności społecznej i uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując sie do tych

wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwości powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych prac.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,

1.5. Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym zostałyby użyte niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z

zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami, dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarcza Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez  Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg wewnętrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe zatrzymania z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założona jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, _e poziom ich wykonywania jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali - jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcą i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym przez Inżyniera.

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli wyniki tych badan wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać dokumenty, które określają w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ślepym.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Inżyniera .

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznego rozliczenia na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Ilości Robót i materiałów należy określać zgodnie z zasadami określonymi w KNR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST .

W toku odbioru Robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekt

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Wszelkie ustalenia dotyczące płatności za wykonane roboty budowlane zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza fakturowanie wykonanych Robót w kilku częściach – faktury przejściowe i faktura końcowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

- projekty budowlany i wykonawczy,

- przedmiar robót,

- SIWZ

- umowa na roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 01.00.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV 45111100-9

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania.

1.3. Zakres robót objętych ST

- demontaż zestawu balkonowego ( drzwi PCV + okno PCV ) w pom.01

- demontaż balustrady balkonowej

- demontaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego

- demontaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pom. 03 a korytarzem oraz pom 01 a korytarzem – dotyczy również ościeznic drewnianych

- rozbiórka ścian wewnętrznych działowych pomiędzy pom. 01 a pom 02 wraz ze stolarką

- rozbiórka ( skucie ) glazury na ścianach wewnętrznych

- skucie kafli na balkonie wraz z cokołami

- rozbiórka ściany zewnętrznej w pom 01 w części podparapetowej w celu montażu drzwi zewnętrznych

- wybicie 2 otworów drzwiowych w ścianach nośnych w pom nr 03

- demontaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV  pomiędzy klatką schodową a korytarzem

- rozbiórka posadzki w pom 01,02,03 oraz na balkonie ( przy pom nr 03)

- demontaż 2 grzejników oraz 2 umywalek

- demontaż podejść do grzejnika

2. MATERIAŁY I ELEMENTY DODATKOWE

2.1 Materiały

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek i nadające sie do ponownego wbudowania należy przekazać Inwestorowi, a miejsce ich składowania i sposób zabezpieczenia uzgodnić z Inżynierem.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

3.1 Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać sie

możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- elektronarzędzi do robót rozbiórkowych,

- pojemników do gromadzenia materiałów pochodzących z rozbiórki,

- samochodów do przewozu materiałów z rozbiórek.

3.2 Transport.

Transport materiałów pochodzących z rozbiórek powinien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi do tego celu.

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Liczba środków transportu będzie

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.3 Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne

zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać  z zachowaniem maksimum

ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Szczególnie ostrożnie należy prowadzić rozbiórkę elementów budynku przeznaczonych do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.

Gruz i elementy pochodzące z rozbiórki powinny być niezwłocznie usuwane na miejsca składowania. Wszystkie roboty rozbiórkowe musza być wykonywane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających sie do ponownego wbudowania.

3.4 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować :

- kontrolę elementów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego wbudowania

- kontrole stanu technicznego elementów nie przeznaczonych do rozbiórki mogących

ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac rozbiórkowych

- kontrole wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3.5 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 02.00.00

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262522-6

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania.

1.3. Zakres robót objętych ST

-  Oczyszczenie powierzchni ścian.

- Wykonanie nadproży drzwiowych z belek stalowych 2*dwuteowniki200.

- Zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych

- murowanie ścian pochylni dla niepełnosprawnych i podestu przed wejściem

2. MATERIAŁY I ELEMENTY DODATKOWE

2.1 Materiały

 Cegła ceramiczna pełna.

 Zaprawa cementowo-wapienna.

 Dwuteownik stalowy NP200.

2.2. Składowanie materiałów

Ogólne zasady składowania materiałów podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MUROWYCH

3.1 Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu ;

- elektronarzędzi do robót murowych,

- samochodów do przewozu materiałów budowlanych.

3.2 Transport.

Transport materiałów – materiały przeznaczone do wbudowania mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej lub pionowej, zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej lub pionowej przed

przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych materiałów wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Załadunek i wyładunek wyrobów przewozowych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

3.3 Wykonanie robót

3.3.1 Roboty murowe

Roboty murowe i roboty związane z montażem nadproży stalowych  należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania cegieł i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem .

3.4 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w zakresie jak w PT powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować :

- kontrole wykonania robót murowych zgodnie z przedmiotowymi normami i

przepisami

- kontrole wykonania robót murowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- kontrole montażu nadproży drzwiowych

Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

3.5. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżyniera. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż  jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiając je do ponownego odbioru.

3.6 Przepisy związane

- Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i wyrobów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.03.00.00

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIENNE

KOD CPV 45430000-0

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania.

1.3. Zakres robót objętych ST

- Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych gładzie – sufity i ściany na korytarzu

- Okładanie ścian i nadproży płytami g-k

- tynki cementowo-wapienne kat III na fragmentach murowanych

- zabudowa rur instalacyjnych płytami g-k

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować wodę z sieci wodociągowej .

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.1.2. Materiały do tynków gipsowych

- Gotowe suche zaprawy tynkowe.

2.1.3. Materiały do okładzin ścian

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm.

2.2. Składowanie materiałów

Materiały powinny być ułożone na podkładach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiązany do układania materiałów według poszczególnych grup

i wielkości w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3.1 Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

3.2 Transport.

Można stosować dowolne środki transportu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych.

3.3 Wykonanie robót

3.3.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

3.3.2. Przygotowanie podłoży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.

3.4 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez

Inżyniera. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Materiały okładzinowe

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie

3.5 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

3.6 Przepisy związane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.04.00.00

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

- Gruntowanie podłoży.

- Malowanie farbami lateksowymi tynków ścian.

- Malowanie farbami akrylowymi tynków sufitów.

2. MATERIAŁY

Farba lateksowa do malowania ścian wewnętrznych:

- Wodorozcieńczalna, o słabym zapachu

- Odporna na warunki atmosferyczne

- Odporna na szorowanie wg DIN 53 778

- Hydrofobowa wg DIN4108

- Odporna na działanie zasad, nie zmywająca się.

Farba akrylowa do malowania sufitów

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH

3.1. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robót

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót izolacyjnych i tynkowych,

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym montażu stolarki drzwiowej,

– usunięciu usterek na tynkach.

1. Przygotowanie podłoża

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków gipsem szpachlowym. Powierzchnie powinny być

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.

b) Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować farbę lateksowa tego

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona maksymalnie w ilości 10% wody.

3. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków

myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

3.4. Kontrola jakości Robót

1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

2. Roboty malarskie.

a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:

– dla farb lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

b) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

c) Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

3.5 Obmiar Robót

Jednostka obmiarowa:

roboty malarskie – m2

3.6. Odbiór Robót

1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

2. Odbiór robót malarskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.7. Przepisy związane

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i wyrobów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 05.00.00

ROBOTY POSADZKOWE

KOD CPV 45432100-5

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania.

1.3. Zakres robót objętych ST

- posadzki cementowe

- warstwy wyrównawcze pod posadzki

- posadzki z płytek ceramicznych gres,

- posadzki z wykładzin PCV

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia,

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Zaprawa klejowa do płytek gresowych.

- Przyczepność – min. 0,5 MPa

- Temperatura przygotowania zaprawy – od +5 do + 25OC

- Gęstość zaprawy w stanie suchym – około 1,5 kg/dm3

- Grubość zaprawy – od 2 do 5 mm.

2.3. Zaprawa do fugowania.

- Temperatura przygotowania zaprawy – od +5 do + 25OC

- Temperatura podłoża - od +5 do + 25OC

- Gęstość zaprawy w stanie suchym – około 1,2 kg/dm3

2.4. Wyroby gresowe.

Płytki podłogowe gresy antypoślizgowe i mrozoodporne.

a) Właściwości płytek podłogowych:

– barwa: wg wzorca producenta

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

– kwasoodporność nie mniej niż 98%

– ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±1,5 mm

– grubość: ± 0,5 mm

– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:

– twardość wg skali Mahsa 8

– ścieralność V klasa ścieralności

– na schodach , pochylniach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe musza być uzupełnione następującymi elementami:

– płytki przypodłogowe- cokołowe

– kątowniki,

– narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±1,5 mm

– grubość: ±0,5 mm

– krzywizna: 1,0 mm

c) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących sie oraz

napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB

nr...”.

d) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokość składowania do 1,8 m.

2.5. Zaprawa samopoziomująca

2.6. Wykładzina PCV

- wykładzina homogeniczna EN 649

-  zabezpieczenie powierzchni Iq PUR – wzmocnienie poliuretanowe

-  klasa użytkowa 34 wg. EN 685

-  grubość całkowita 2,0mm EN428

- waga całkowita 2690 g/m2

- ścieralność </=0,08 , Grupa T

- stabilność wymiarów </= 0,4%  EN 434

2.6. Składowanie materiałów

Ogólne zasady składowania materiałów podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3.1 Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu dopuszczonego przez Producenta

3.2 Transport.

Można stosować dowolne środki transportu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych.

3.3 Wykonanie robót

3.3.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym.

Wymagania podstawowe:

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż : na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

- Podłoże , na którym wykonuje sie podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

- Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka

pomiarowego.

- Podkład  powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych ni_ 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości

pomieszczenia.

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie

wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni woda.

3.3.2. Ogólne zasady wykonywania posadzek z płytek gresowych.

- Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównująca lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych

okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić

z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

- Elementy okładzin powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków

i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2

do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego

nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

- Grubość spoiny dla okładzin kamiennych – około 3 mm.

3.3.2. Ogólne zasady wykonywania posadzek z wykładzin PCV

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane  zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas  samopoziomujących

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.

Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami,

piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w

strukturę wykładziny.

Do przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność

podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu

(gipsu).

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia

(nie niższa niż 180C). Dopiero wtedy można przycinać arkusze wykładziny.

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż  może to doprowadzić do

nieodwracalnych zmian.

Używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosując się do

wskazań  producenta klejów.

Arkusze wykładzin należy  łączyć termicznie przy pomoc sznura spawalniczego

Tarkett.

3.4. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżyniera. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

3.5 Przepisy związane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i wyrobów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.06.00.00

STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV 45421000-4

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej

W zakres tych robót wchodzi wykonanie:

- montażu  stolarki drzwiowej – drzwi aluminiowe D1-1szt , D2-1szt oraz drzwi drewniane wewnętrzne  D3- 1szt

2. MATERIAŁY

1. D1- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  z profili ciepłych , kolor RAL 7031 , szyba

bezpieczna obustronnie , U=1,1 , samozamykacz . 2 zamki , elektrozaczep ,

szerokość przejścia aktywnego : 90cm , klamka-gałka

2. D2- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  z profili zimnych , kolor RAL 7031 , szyba

bezpieczna   , samozamykacz . 2 zamki ,  klamka-klamka

szerokość przejścia aktywnego : 90cm

3. D3- drzwi drewniane szer. 80cm PORTA wraz z ościeżnicami regulowanymi

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami

i powłokami malarskimi.

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shor’a min. 35-40

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C

– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

– trwałość min. 20 lat.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU MONTAŻU STOLARKI

3.1. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

3.3. Warunki wykonania Robót

1. Przygotowanie ościeży.

a) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.

ilość punktów zamocowań

Do 150cm – 2szt

150cm-200cm – 3szt

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót

murowych.

- Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

- Szczeliny miedzy ościeżnicą  a murem wypełnię materiałem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie

i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów

Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy miedzy

skrzydłami

+2 +2

Miedzy skrzydłami a

ościeżnicą

–1 –1

3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys

i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać

substancji szkodliwych dla zdrowia.

3.4. Kontrola jakości Robót

1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

3.5. Odbiór Robót

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

4. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

5. Ocena jakości powinna obejmować:

– sprawdzenie zgodności wymiarów,

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

3.6. Przepisy związane

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)

- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych wyrobów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.07.00.00

BALUSTRADY I OGRODZENIE

KOD CPV 45223000-6

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych dla zadania pn. :

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul. Dworcowa 3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfino

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem i specyfikacją techniczna oraz poleceniami Inżyniera.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST  Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- balustrady schodowe

- balustrady stalowe pochylni

- Ogrodzenie stalowe panelowe z furtką system BETAFENCE NYLOFOR 3D

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali

(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgoda Inspektora nadzoru, jeśli

posiadają :

- aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzoną do zbioru norm polskich

Na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania

Stal dostarczana na budowę powinna:

- mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG;

- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998

- dla dwuteowników, wg PN-EN 10162:2005

Składowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiązkiem Wykonawcy  jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować

sie z gruntem lub woda i dlatego należy ja układać na podkładkach drewnianych lub betonowych. Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:

a). jej stateczność i nieodkształcalność

b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych

c). dobra widoczność oznakowania elementów składowych

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu,   zanieczyszczeń itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera ,sprzęt do montażu konstrukcji:

- środek transportu do przewożenia elementów

- spawarki

- żuraw samochodowy

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH

5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy I Projektu Technicznego

5.2 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych

Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/dostawa i montaż następujących elementów:

- balustrady pochylni

- balustrada podestu

- ogrodzenie z furtką ( rozwiązanie systemowe BETAFENCE NYLOFOR 3D )

Wytyczne spawania konstrukcji stalowych

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne

wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-B-06200:2002.

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do danego procesu spawania.

Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów.

Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu.

Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PN-B-06200:2002.

Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin czepnych, uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych,

Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza ni( 5-krotna grubość grubszej z łączonych części i nie mniejsza ni( 40 mm.

Spoiny czepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny być wycięte.

Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego skurczu wykonanego styku

Przyjęta technika spawania powinna być omówiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę.

Sposoby przygotowania elementów do spawania:

- obróbka skrawaniem

- staranne ręczne szlifowanie

Montaż konstrukcji stalowych

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji.

Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt.5.5.normy PN-77/B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania badania”.

Powłoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo na RAL jak PT

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW STALOWYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i

środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

2) Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów

stalowych konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i

urządzeń.

4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości

robót na terenie i poza placem budowy.

5) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania

5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy

konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementów montażowych

7) kształt wykonanych elementów montażowych

8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i

przeciwpożarowe, a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia

mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie elementów kotwiących w podporach

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne połączenie w pionie i w poziome

3) połączenia montażowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

Ilość konstrukcji stalowych oblicza sie według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczególności powinny być sprawdzone:

_ Podpory konstrukcji

_ Odchyłki geometryczne układu

_ Jakość materiałów i spoin

_ Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

_ Stan i kompletność połączeń

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów

i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali

węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz

kształtowników walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne

dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach

profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym

PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego

spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -

Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 1:Ogólne

wprowadzenie

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepna)

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.