Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS  TECHNICZNY

Przekrój konstrukcyjny poszerzenia bitumicznego:

1) W-wa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, KR 3-4, grubość po zagęszczeniu 5 cm;

2) W-wa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 5 cm;

3) Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

4) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z dowozem gruntocementu z wytwórni

Przekrój konstrukcyjny poszerzenia z brukowca:

1) Nawierzchnia z brukowca na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm ograniczona kostką kamienną h = 18/20 cm posadowioną na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go miotłami w celu wypełnienia spoin.

2) Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

3) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z dowozem gruntocementu z wytwórni

Przy oporniku należy przyjąć następujący wymiar ławy betonowej; 20x10 cm, opór 15x25 cm (0,06 m3/1mb)\ Oferent w wycenionym przedmiarze robót powinien przyjąć wykonanie koryta gł. 60 cm.