Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS  TECHNICZNY

Gryfino-Linie:

Przekrój konstrukcyjny poszerzenia bitumicznego:

1)    W-wa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, KR 3-4, grubość po zagęszczeniu 5 cm;

2)    Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie powlekana asfaltem - układana na połączeniu istniejącej jezdni i poszerzenia, szer. 1,0 m;

3)    W-wa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, KR 3-4 - warstwa

wiążąca, grubość po zagęszczeniu 5 cm;

4)    Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu

20 cm;

5)    Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa,

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z dowozem gruntocementu z wytwórni;