SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące dostaw soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu sprawne wykonanie dostaw soli kamiennej drogowej w orientacyjnej ilości 1000 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2015 r. na place składowe Zamawiającego zlokalizowane na terenie powiatu gryfińskiego.

2. MATERIAŁY

Przedmiotem dostawy powinna być sól kamienna drogowa, niezbrylająca się, o następujących parametrach:

a) skład chemiczny

- chlorek sodowy NaCl – min. 94%

- antyzbrylacz – min. 80 mg/kg

- wilgotność – max. 3%

b) granulacja: 0,16mm ÷ 5mm

(dopuszcza się max.3% ziaren poniżej 0,16mm)

c) postać – produkt krystaliczny, sypki

d) barwa – biała, biało-szara.

Wyniki badań, potwierdzające powyższe parametry należy dołączyć do umowy.

3. SPRZĘT

Nie dotyczy

4. TRANSPORT

Transport samochodowy wysokotonażowy, wyposażony w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Wymagania dotyczące rozładunku: wyładunek dowolny

Przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE

5.1. USTALENIA OGÓLNE

Dostawa towaru następować będzie transportem i na koszt Wykonawcy – transport samochodowy do miejsc dostaw na terenie powiatu gryfińskiego, wskazanych przez Zamawiającego. Dostawy soli będą następowały sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego, stosownie do składanych zamówień, i realizowane przez Wykonawcę w terminie do 5 dni o dnia zlecenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego (pozytywną opinię IBDiM, atest Państwowego Zakładu Higienicznego), że dostarczane produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty.

7. OBMIAR DOSTAW

Jednostka obmiarowa soli drogowej jest 1 Mg

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności dostawy z wystawioną fakturą i dokumentem WZ z kopalni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za dostarczoną sól drogową dokonywana będzie na podstawie potwierdzonej przez Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie kopii faktury lub dokumentu przewozowego.

Termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena dostawy obejmuje sól kamienną drogową wraz z transportem na składowiska zlokalizowane na terenie powiatu gryfińskiego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-86/C-84081/02