SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ

ST-07.01.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów konstrukcji rzutni  do pchnięcia kulą – 2 kpl..

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem i profilowaniem koryta i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie koła rzutni (o średnicy 213,5 cm) i pola rzutu (w kształcie wycinka koła o promieniu20 m i kącie rozwarcia 40˚)  ,

- wykonanie wa-wy podsypki piaskowo-cementowej zagęszczanej – koło rzutni,

- wykonanie podbudowy z betonu B15 zbrojonego siatką stalową – koło rzutni,

- wykonanie warstwy z geowłókniny separacyjnej – pole rzutu,

- wykonanie wa-wy filtracyjnej żwiru,

- Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z DT ,

- Obramowanie powierzchni pola rzutu obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm .

- Koło rzutni w kształcie betonowego okręgu z kołnierzem z zatopionym w obwodzie pierścieniem stalowym 100x6 mm.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

Wykonanie i profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża pod koła rzutni i pola rzutu:

nie występują.

(02)

Wykonanie wa-wy podsypki piaskowo-cementowej zagęszczanej – koło rzutni:

materiał stosowany: piach, cement portlandzki zwykły bez dodatków.

(03)

Wykonanie podbudowy z betonu B15 zbrojonego siatką stalową – koło rzutni.

materiał stosowany: beton zbrojony siatką, izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylen,

(04)

Wykonanie warstwy z geowłókniny separacyjnej – pole rzutu:

materiał stosowany: geowłóknina  separacyjno-filtracyjna , nietkana, igłowana.

(05)

Wykonanie wa-wy filtracyjnej żwiru:

materiał stosowany: żwir filtracyjny frakcja 4-16 mm.

(06)

Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z  DT.

materiał stosowany: deski, piasek, woda, beton B15

(07)

Obramowanie powierzchni pola rzutu obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm dookoła pola rzutu,
materiał stosowany:  obrzeża betonowe 8x30x100 cm.

(08)

Koło rzutni w kształcie betonowego okręgu z kołnierzem z zatopionym w obwodzie pierścieniem stalowym 100x6 mm.

materiał stosowany:  płaskownik 100x8 mm.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

- WYKONANIE ROBÓT

(01)

Wykonanie i profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża pod koła rzutni i pola rzutu.

Sposób wykonania koryta powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania koryta lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej lub poleceń Inżyniera obciąża Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego od 0,97. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża – 1cm.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 
w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

(02)

Wykonanie wa-wy podsypki piaskowo-cementowej zagęszczanej  do ld=05 o gr. 10 cm – koło rzutni. Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.Przewidzieć zainstalowanie rur stalowych drenarskich fi 15 mm – 3 szt..

(03)

Wykonanie podbudowy z betonu B15 zbrojonego siatką stalową  fi 10 o oczkach 15x15 mm o grubości 30 cm – koło rzutni należy zaizolować folią polietylenową podposadzkową.

Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.

(04)

Wykonanie warstwy z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, nietkanej, igłowanej,  – pole rzutu. Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta.

(05)

Wykonanie wa-wy filtracyjnej żwiru o frakcji 4-16 mm , grubość rozłożonej warstw – 20 cm – ple rzutni. Warstwę żwiru rozmieścić równomiernie i zagęszczanie warstwy odsączającej ze spadkiem od koła 0,1 %.

(06)

Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z DT.

Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.

(07)

Obramowanie powierzchni pola rzutu obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie    betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm .
Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.

(08)

Koło rzutni w kształcie betonowego okręgu z kołnierzem z zatopionym w obwodzie pierścieniem stalowym 100x6 mm. Walcowany płaskownik 100x6 mm na promień wewnętrzny kołnierza koła rzutni zatopić pionowo tak aby licował z kołnierzem koła.

Wykonać zgodnie z technologią  i dokumentacją projektową.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2mm. Spadki poprzeczne 0,7% w kierunku krótszego boku boiska do piłki nożnej i krótszego dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01) Wykonaniem i profilowaniem koryta i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie koła rzutni i pola rzutu,

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod konstrukcję pola rzutu i koło – 2 kpl.

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;

- utrzymanie koryta lub podłoża,

(02) Wykonanie wa-wy podsypki piaskowo-cementowej zagęszczanej – koło rzutni

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

(03) Wykonanie podbudowy z betonu B15 zbrojonego siatką stalową – koło rzutni.

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie materiału,

- położenie betonu i wyrównanie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

(04)  Wykonanie warstwy z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, nietkanej, igłowanej,  – pole rzutu.

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

utrzymanie warstwy w czasie robót.

(05)Wykonanie wa-wy filtracyjnej żwiru:

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

(06) Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z  DT.

materiał stosowany: deski, piasek, woda, beton B15.

Wykonanie ław batonowych.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- przygotowanie koryta,

- wylanie ław,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(07) Obramowanie powierzchni pola rzutu obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm .

- Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(08) Koło rzutni w kształcie betonowego okręgu z kołnierzem z zatopionym w obwodzie pierścieniem stalowym 100x6 mm.

Cena wykonania  1sz obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.