SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE UKŁAD JEZDNY I PIESZY

ST-08.02.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni układu jezdnego i pieszego przy boisku wielofunkcyjnym.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących elementów zadania:

- Kostka betonowa typu Holland bądź równoważne grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary (układ pieszo – jezdnym).

- Kostka betonowa typu Holland bądź równoważne grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary (układ pieszy).

- Płyta ażurowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej , kolor szary (układ pieszy).

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez  Inżyniera.

(01-03) Kostka betonowa typu Holland bądź równoważne i płyty ażurowej.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki i płyty ażurowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek/płyty powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek/płyty równe i proste.

Odporność kostek/płyty betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN. Ścieralność kostek/kostek betonowych określona na tarczy Boehmego.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych”

pkt 4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

- Kostka betonowa typu Holland bądź równoważna  8x10x20 cm szara ułożona na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm.Nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego i kołowego.

- Kostka betonowa typu Holland bądź równoważna  8x10x20 cm szara ułożona na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm.Nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego.

- Płyta ażurowa  8x30x60 cm szara ułożona na podsypce piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszeg.

Podłoże:

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek/płyt może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek/płyt można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek/płyt

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek/płyt, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę/płyt układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki/płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek/płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

Spadki poprzeczne ciągów pieszo-jezdnych 0,5% i 2,0%, spadki podłużne – maksymalnie    8,0%.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷03)

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01-02) Kostka betonowa typu Holland bądź do niej równoważna

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(01-02) płyta ażurowa,

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ażurowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie płyty ażurowej,

- wypełnienie spoin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.