BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 02.01.01i

WZMOCNIENIE  WGŁĘBNE  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  PALAMI  ZAGĘSZCZAJĄCYMI

Warszawa 2006

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 871-87-90

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach         i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 stycznia 2006 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	5

5. WYKONANIE ROBÓT	5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7. OBMIAR ROBÓT	10

8. ODBIÓR ROBÓT	10

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	11

11. załączniki .	12

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia wgłębnego podłoża gruntowego palami zagęszczającymi.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia wgłębnego podłoża z luźnych gruntów, głównie piaszczystych, a także materiałów nasypowych (popiołów lub innych odpadów). Potrzeba wzmocnienia zachodzi w przypadku podłoży poddanych dużym obciążeniom dynamicznym oraz narażonym na upłynnienie lub erozję filtracyjną.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Wzmocnienie podłoża - trwałe nadawanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wzmocnienie podłoża palami zagęszczającymi - wzmocnienie (zagęszczenie) palami luźnych gruntów piaszczystych lub materiałów nasypowych, w przypadku podłoży poddanych dużym obciążeniom dynamicznym oraz narażonym na upłynnienie lub erozję filtracyjną.

- Pale zagęszczające - pale przemieszczeniowe (rozpychające grunt na boki w czasie wykonywania pala), do których należą: pale wbijane z różnego rodzaju gruntów, pale drewniane oraz pale wiercone, wykonywane „bezurobkowo” przez rozpychanie przez świder otaczającego otwór gruntu.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materiały

Przy wzmacnianiu słabego podłoża można stosować następujące materiały:

- kruszywa kamienne (np. żwir, piasek),

- pale drewniane,

- beton,

- inne materiały określone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.

Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dla kruszyw stosowanych w drogownictwie, powinny być trwałe i odporne na kontakty z gruntem. Uziarnienie materiału kamiennego powinno być dostosowane do rodzaju sprzętu i wymiarów pali. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Beton i jego składniki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OST              D-03.01.01 [6]. Właściwości innych materiałów powinny być określone indywidualnie               i zaakceptowane przez Inżyniera.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego palami zagęszczającymi Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:

- sprzętu kafarowego (młotów kafarowych, dźwignic, prowadnic itd.),

- rur obsadowych,

- świdrów ziemnych,

- wybieraków,

- ew. sprzętu do robót ziemnych,

- wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi itp.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały kamienne (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geosyntetyki powinny być transportowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-05.03.26b [7].

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie elementów wzmacniających podłoże w postaci pali,

- ew. wykonanie warstwy wyrównawczej w poziomie głowic pali,

- ew.  profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie itd.

- oznaczyć miejsca formowania pali,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić  sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze odwodnienie terenu.

Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym do zakresu zadań z:

- OST D-01.00.00 [2], przy robotach geodezyjnych, usunięciu przeszkód i rozbiórce obiektów,

- OST D-02.00.00 [3], przy robotach ziemnych.

## 5.4. Roboty przy wykonywaniu pali zagęszczających

5.4.1. Rodzaje pali zagęszczających

Pale zagęszczające służą do wgłębnego zagęszczenia gruntów:

- głównie piaszczystych,

- materiałów nasypowych, np. popiołów lub innych odpadów.

Funkcję pali zagęszczających mogą spełniać pale przemieszczeniowe, tzn. takie, które rozpychają grunt na boki w czasie wykonywania pala, jak:

- pale wbijane wykonane z różnego rodzaju gruntów, np. żwirowe lub piaskowe,

- pale drewniane,

- pale wiercone, wykonywane „bezurobkowo”.

5.4.2. Pale żwirowe i piaskowe

Pale żwirowe i piaskowe wykonuje się z zastosowaniem rury obsadowej wbijanej lub wwibrowywanej w grunt, zakończonej traconym ostrzem, otwieraną pokrywą, z korkiem żwirowym lub z suchego betonu. Po zagłębieniu rury do wymaganej głębokości następuje wypełnienie jej żwirem lub piaskiem, a podczas wyciągania rury materiał pala zostaje zagęszczony udarami młota lub wibracyjnie. Osiągana średnica pala wynosi do około 70 cm, a głębokość do 20 m.

Przy wykonywaniu pali żwirowych lub piaskowych można stosować technologie podobne jak przy wykonywaniu pali Franki lub Vibro, w których zamiast betonu stosuje się żwir lub piasek (patrz OST D-02.01.01h [4]).

5.4.3. Pale drewniane

Pale drewniane najczęściej wykonywane są z drewna sosnowego, przy czym ich średnica wynosi 25÷30 cm, a długość dochodzi do 15 m. Wadą pali drewnianych jest podatność na uszkodzenia przy wbijaniu oraz ograniczona trwałość w strefie wahań zwierciadła wody gruntowej. Dlatego mogą być stosowane tylko wówczas, gdy całe trwale pozostają w wodzie.

Zalecenia dotyczące wykonania pali drewnianych podano w załączniku 2.

5.4.4. Pale wiercone

Pale wiercone, wykonywane „bezurobowo”, bez zastosowania orurowania, formowane w gruncie specjalnym świdrem ślimakowym ciągłym lub osadzonym na rurowym przewodzie rdzeniowym. W metodzie tej występuje rozpychanie gruntu na boki, powodując jego dogęszczenie.

Zwykle tą techniką wykonuje się pale średnicy 0,40÷1,0 m i głębokości do 30 m. Przy palach średnicy 0,40 m – średnica rury rdzeniowej wynosi zwykle 70÷125 mm.

Etapy realizacji obejmują:

- wwiercenie w grunt ciągłego świdra ślimakowego na pełną długość pala,

- formowanie trzonu pala ze słabej mieszanki betonowej, tłoczonej pod ciśnieniem przez przewód rdzeniowy świdra.

Zalecenia dotyczące wykonania pali wierconych podano w załączniku 3.

5.4.5. Przekazanie obciążeń nasypu na pale

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to, w celu przekazania obciążeń z nasypu na głowice pali, można wykonać warstwę z kruszywa według ustaleń punktu 5.5. Warstwa może być uzbrojona geotkaniną, geosiatką, georusztem lub innym materiałem geosyntetycznym.

W przypadku potrzeby ograniczenia obciążeń poziomych pali na warstwie z kruszywa można ułożyć zbrojenie z geosyntetyku, przeciwdziałające rozpełzaniu nasypu nad palami. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu powinno odpowiadać wymaganiom OST D-02.03.01c [5], pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

W przypadku znacznych lub kosztownych robót zaleca się, po akceptacji Inżyniera, wykonanie nasypu próbnego oraz obserwację jego zachowania, zwłaszcza przebiegu osiadań w czasie i zmian wytrzymałości gruntu w podłożu.

## 5.5. Warstwa wyrównawcza

Jeśli przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej (rozdzielczej) pomiędzy wzmocnionym podłożem a nasypem drogi, to powinna być ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub poniższymi wskazaniami.

Zadaniem warstwy jest równomierne rozłożenie obciążenia nasypu na podłoże wzmocnione palami. Warstwa spełnia również rolę drenażu poziomego.

Warstwa wyrównawcza może mieć grubość 50 cm. Może składać się z pospółki ułożonej w dwóch warstwach: dolnej grubości 20 cm i górnej grubości 30 cm. Pomiędzy warstwami można ułożyć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne około                    70 kN/m  i rozciąganie poprzeczne około 60 kN/m.

Warstwę dolną układa się i zagęszcza na powierzchni wyrównanej po wykonaniu pali. Na warstwie dolnej układa się pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sąsiednie pasma można połączyć na zakłady szerokości 50 cm. Górną warstwę układa się na geosiatce i zagęszcza się.

Przy układaniu geosiatki można korzystać z zaleceń podanych w OST                            D-02.03.01c [5].

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwę wyrównawczą należy wyprofilować i zagęścić.

Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej             5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Wg pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie miejsc wykonania pali wzmacniających podłoże | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 4 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przez formowanie pali | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i 6 |
| 5 | Ew. wykonanie warstwy wyrównawczej | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

## 6.4. Badania kontrolne przy wzmocnieniu podłoża palami

Badania kontrolne pali obejmują sprawdzenie:

- rozmieszczenia pali,

- długości pali,

- wskazań przyrządów pomiarowych (np. natężenia prądu lub ciśnienia w układzie hydraulicznym),

- objętości materiału wprowadzonego do otworów,

- ewentualne pomiary geodezyjne zmian wysokości terenu w miejscu robót.

Zaleca się, aby urządzenia do formowania pali były wyposażone w automatyczne rejestratory zużycia energii i zagłębiania w grunt – w funkcji czasu. Zapisy automatycznych rejestratorów mogą być metrykami wykonania wzmocnienia podłoża.

Badania odbiorcze mogą obejmować próbne obciążenia wykonanych pali w celu określenia ich nośności.

Badania odbiorcze polegają na sprawdzeniu:

- metryk (zapisów automatycznych rejestratorów urządzeń),

- ewentualne pomiary stopnia zagęszczenia gruntu między palami (ew. sondami SC, CPT – wg [8]), określonego w dokumentacji projektowej. W celu zapobieżenia upłynnieniu lub znacznym osiadaniom podłoża, wystarcza osiągnięcie wartości stopnia zagęszczenia ID > 0,50 (przy intensywnych obciążeniach dynamicznych - ID > 0,70).

Wymagana dokładność usytuowania pali powinna wynosić w zasadzie 20 cm.

Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [9].

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża palami.

# 8. odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża metodą formowania pali wzmacniających według wymagań specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.01.01h | Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami żwirowo-piaskowymi |
| 5. | D-02.03.01c | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym |
| 6. | D-03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi |
| 7. | D-05.03.26b | Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geowłókniną i warstwą asfaltową |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,                   GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,

GDDP – IBDiM, Warszawa, 1998

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

ZASTOSOWANIE  PALI  ZAGĘSZCZAJĄCYCH

(wg [8] i A. Jarominiak i in.: Pale i fundamenty palowe, Arkady 1976)

Pale zagęszczające służą do wgłębnego zagęszczania luźnych gruntów, głównie piaszczystych, a także materiałów nasypowych (popiołów i innych odpadów). W takich przypadkach zagęszczanie następuje przez wykonanie pali żwirowych lub piaskowych, wbicie pali drewnianych, zastosowanie pali wierconych, wykonanych „bezurobowo”. Wzmocnienie gruntu jest skuteczne, gdy strefy zagęszczenia wzajemnie się przenikają.

Zaletami takich pali zagęszczających są: mniejszy koszt wykonania niż innych rodzajów pali oraz niewrażliwość na korozyjne działanie środowiska, zwłaszcza przy ich formowaniu z materiału gruntowego, a także możliwość wykonywania prostym, łatwo dostępnym sprzętem.

ZAŁĄCZNIK 2

PALE  DREWNIANE

(wg A. Jarominiak i in.: Pale i fundamenty palowe, Arkady 1976)

Wymaga się, aby drewno przeznaczone na pale było zdrowe, bez sinizny i bielu, proste, bez rozszczepień oraz dużych i słabych sęków, nie powinno mieć na krótkich odcinkach dużych skrzywień i skręceń włókien. Odległość od osi pala do linii poprowadzonej przez środki przekrojów po obu stronach miejscowego skrzywienia nie powinna przekraczać 5÷7 cm. Drewno powinno mieć zbieżność równomierną, mniejszą niż 1 cm na metr długości, średnicę w cieńszym końcu co najmniej 18 cm. Linia prosta łącząca środki obu czół trzonu powinna przebiegać w obrębie drewna – strzałka skrzywienia powinna być mniejsza od promienia przekroju pala.

Wykonanie pala drewnianego obejmuje  następujące czynności:

- okorowanie drewna,

- ścięcie wystających sęków,

- dokładnie prostopadłe do osi obcięcie pala przy grubszym końcu i ścięcie jego krawędzi na odcinku ok. 10 cm, w celu uzyskania zbieżnego kształtu głowicy pala,

- zaostrzenie cieńszego końca na odcinku długości 1,5÷2 średnic,

- okucie go stalowym grotem i już po ustawieniu pala przy kafarze,

- założenie na głowicę pala rozgrzanego do czerwoności pierścienia wzmacniającego.

Cieńszy koniec zaciosuje się zwykle do przekroju 10 x 10 cm. Ostrze w kształcie stożka obrotowego łatwo zbacza z zamierzonego kierunku wbijania. Przy wbijaniu pali w grunty stawiające małe opory można przyjmować ostrza pali bez grotów stalowych.

Pierścień chroniący głowicę ma kształt pobocznicy stożka ściętego (rys. 2.1). Odkuwany jest z płaskownika grubości 10÷15 mm i szerokości 50÷70 mm. Nasadzony na pal powinien wystawać kilkanaście milimetrów nad głowicę, wtedy uderzony młotem nadziewa się głębiej na pal szczelnie obejmując głowicę. Chroni ją to częściowo przed rozszczepianiem włókien w czasie wbijania.

Zaletami pali drewnianych są: stosunkowo mały ciężar, a przez to możliwość wbijania lekkim sprzętem kafarowym, łatwość wykonania i obróbki, możność wyciągania z gruntu i powtórnego użycia, duży zakres sprężystej odkształcalności przy obciążeniach bocznych.

Ujemną cechą pali drewnianych jest łatwość ich uszkodzeń w czasie wbijania, nawet przy wbijaniu w warstwę zagęszczonego piasku. Tym łatwiej ulegają uszkodzeniom, im mniej są proste. Uszkodzenie pala przy ostrzu lub nad nim następuje zwykle przy doprowadzaniu do małych wpędów. Stalowy grot nie jest ochroną pewną. Dlatego w czasie wbijania w mocne warstwy gruntu należy uważnie obserwować zachowanie się pala i kontrolować wielkość wpędów. Mały stały wpęd może oznaczać zarówno zagłębianie całego pala, jak i skracanie się go wskutek zgniatania lub rozerwania włókien w strefie złamania. W razie zauważenia jakiejś nieprawidłowości, należy wbijanie przerwać i wyjaśnić przyczynę.

ZAŁĄCZNIK 3

PALE  WIERCONE  ŚWIDREM  ŚLIMAKOWYM

(wg E. Stilger-Szydło: Posadowienie budowli infrastruktury transportu lądowego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005)

Kilkanaście lat temu rozwinęły się w Europie zachodniej nowe techniki wykonawstwa pali formowanych w gruncie specjalnym świdrem ślimakowym ciągłym lub osadzonym na rurowym przewodzie rdzeniowym, bez zastosowania orurowania. W metodzie tej występuje częściowe lub całkowite rozpychanie gruntu na boki (dogęszczanie).

Do zalet wykonywania pali z tej grupy należą:

- dobre zespolenie pobocznicy i podstawy pala z podłożem gruntowym;

- uzyskanie ciągłego i wydajnego procesu formowania pali, pełne przemieszczanie się gruntu na boki wraz z jego zagęszczeniem (niektóre z tych technologii należą do ekologicznych – grunt pozostaje w podłożu i nie ma problemu z wywozem, zwłaszcza gruntów nawodnionych, zanieczyszczonych);

- krótki czas wykonania jednego pala (od 15 do 30 minut);

- brak drgań, niski poziom hałasu i wstrząsów;

- możliwość wprowadzenia zbrojenia na części lub całej długości pala pionowego                         i ukośnego;

- zapewnienie wymaganej klasy betonu pod względem wytrzymałości i szczelności (istotne w agresywnym środowisku gruntowo-wodnym);

- możliwość pokonywania dużych oporów w gruncie podczas wiercenia (na przykład w gruntach z przewarstwieniami żwirowymi).

Etapy realizacji obejmują (rys. 3.1):

- wwiercenie w grunt ciągłego świdra ślimakowego na pełną długość pala; podczas pogrążania świdra grunt jest częściowo rozpychany na boki, a częściowo wynoszony na powierzchnię terenu;

- formowanie trzonu pala z mieszanki betonowej tłoczonej pod ciśnieniem przez przewód rdzeniowy świdra podczas jego podciągania; specjalnie dobrana mieszanka betonowa całkowicie wypełnia przestrzeń pod świdrem (objętość podawanego betonu jest większa o ~ 25÷30% w stosunku do objętości otworu).

Proces wykonywania jest kontrolowany. Znajomość ciśnienia betonu i jego przepływu daje gwarancję ciągłości oraz potrzebnej średnicy pala. Urządzenie kontrolne przekazuje ponadto informacje na temat kąta nachylenia świdra, głębokości jego pogrążania, oporu i szybkości wiercenia, ciśnienia i przepływu pompowanego betonu oraz całkowitej ilości jego zużycia. W oparciu o te dane sporządzane są metryki wykonania każdego pala.

Ideą technologii pali jest ciągłe zagłębianie świdra ślimakowego w grunt i uzyskiwanie efektu dogęszczenia gruntu w otworze. Zostaje to osiągnięte wówczas, gdy objętość gruntu rozpychanego przekroczy objętość gruntu przemieszczonego i wynoszonego na świdrze. Żądaną głębokość powinno się osiągać przy jak najmniejszej liczbie obrotów świdra, co umożliwia też całkowite wypełnienie talerzy świdra gruntem i zapobiega rozluźnieniu gruntu w otworze. Spełnienie tego podstawowego warunku i uzyskanie odpowiedniej nośności pala jest możliwe przy stosowaniu odpowiednich urządzeń, charakteryzujących się dużym momentem obrotowym i siłą nacisku na świder (przy zbyt słabej maszynie świder przy większej głębokości może przemieszczać do góry zbyt dużo gruntu). Z praktyki wynika, że właściwe dogęszczenie gruntu przy podstawie następuje przy palach o długości od 10,0 m wzwyż (średnicy 40,0÷60,0 cm).

Dalszym etapem wykonawstwa, decydującym o dobrym zespoleniu podstawy pala z pobocznicą, jest moment wybijania korka z rury rdzeniowej. Bezwzględnie zaleca się jednoczesne wykonywanie czynności podnoszenia świdra, wybijania korka oraz podawania betonu pod ciśnieniem do rdzenia.

W trakcie formowania trzonu pala, obok przestrzegania właściwych parametrów betonowania, należy zwracać uwagę na właściwości gruntu podłoża gruntowego. Ewentualna ucieczka wody z mieszanki betonowej do gruntów przepuszczalnych powoduje szybsze twardnienie betonu, kłopoty z wprowadzeniem zbrojenia, gorszą współpracę trzonu pala z gruntem. Także ciśnienie pompowania mieszanki powinno zapewniać w każdym momencie wypełnienie betonem otworu pod świdrem, bez ucieczki betonu do góry wzdłuż  zewnętrznej powierzchni świdra (generalnie powinno ono być większe od parcia wody i gruntu na danej głębokości).

Rys. 2.1. Konstrukcja pala drewnianego: a) głowica, b) ostrze stosowane w gruntach stawiających małe opory przy wbijaniu, c) zabezpieczenie ostrza zalecane w gruntach stawiających średnie opory, d) zabezpieczenie ostrza zalecane w gruntach zawierających przeszkody

1 – stalowy pierścień chroniący głowicę, 2 – lekki grot z płaskowników, 3 – grot zespawany z blach grubości 3 mm, 4 – wydłużone otwory na gwoździe

Rys. 3.1. Technika wykonania pali wierconych świdrem ślimakowym

a – Etapy wykonania pala

b – Zagłębianie i wyciąganie świdra wiertnicą