BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 02.01.01h

WZMOCNIENIE  WGŁĘBNE  PODŁOŻA

GRUNTOWEGO  PALAMI  ŻWIROWO-PIASKOWYMI

Warszawa 2006

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 871-87-90

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach         i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 1 stycznia 2006 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	3

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	4

5. WYKONANIE ROBÓT	5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7. OBMIAR ROBÓT	9

8. ODBIÓR ROBÓT	9

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	10

11. ZAŁĄCZNIKI 	11

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia wgłębnego podłoża gruntowego palami żwirowo-piaskowymi.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia wgłębnego podłoża z grubych warstw słabych gruntów spoistych i organicznych (miękkoplastycznych glin i iłów, a także namułów i torfu) grubości 5 ÷ 10 m.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Wzmocnienie podłoża – trwałe nadawanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wzmocnienie podłoża palami żwirowo-piaskowymi – wzmocnienie palami grubych warstw gruntów spoistych i organicznych, które zmniejsza ich ściśliwość i osiadanie oraz drenuje słaby grunt, ułatwiając odpływ wyciskanej z gruntu wody.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materiały

Przy wzmacnianiu słabego podłoża można stosować następujące materiały:

- kruszywa kamienne (żwir, piasek, pospółkę, inne kruszywa),

- geowłókninę,

- inne materiały określone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.

Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dla kruszyw stosowanych w drogownictwie, powinny być trwałe i odporne na kontakty z gruntem. Uziarnienie materiału kamiennego powinno być dostosowane do rodzaju sprzętu i wymiarów pali. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Właściwości innych materiałów powinny być określone w dokumentacji projektowej lub ustalone indywidualnie i zaakceptowane przez Inżyniera.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego palami żwirowo-piaskowymi Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:

- sprzętu kafarowego (młotów kafarowych, dźwignic, prowadnic itd.),

- rur obsadowych,

- ew. rusztowań,

- ew. sprzętu do robót ziemnych,

- wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi itp.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały kamienne (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geosyntetyki powinny być transportowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-05.03.26b [5].

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1 i 2.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie elementów wzmacniających podłoże w postaci pali,

- ew. wykonanie warstwy wyrównawczej w poziomie głowic pali,

- ew.  profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie itd.

- oznaczyć miejsca formowania pali,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Na gruntach organicznych teren budowy należy przygotować tak, aby był możliwy wjazd maszyn i pojazdów, np. przez wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego (ew. układanego na warstwie z geosyntetyków). Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić  sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu.

Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym do zakresu zadań z:

- OST D-01.00.00 [2], przy robotach geodezyjnych, usunięciu przeszkód i rozbiórce obiektów,

- OST D-02.00.00 [3], przy robotach ziemnych,

- OST D-02.03.01c [4], przy układaniu geosyntetyków.

## 5.4. Roboty przy wykonywaniu pali żwirowo-piaskowych

Pale żwirowo-piaskowe są stosowane do wzmacniania grubych warstw słabych gruntów spoistych i organicznych (miękkoplastycznych glin i iłów, a także namułów i torfu) grubości 5 – 10 m. Wytworzenie w podłożu sztywniejszych pali zmniejsza jego ściśliwość i osiadania. Pale drenują słaby grunt, a duża przepuszczalność materiału ułatwia odpływ wyciskanej z gruntu wody, przyczyniając się do zmniejszenia ciśnienia porowego i przyspieszenia konsolidacji gruntu.

Pale żwirowo-piaskowe wykonuje się z zastosowaniem rury obsadowej wbijanej lub wwibrowywanej w grunt, zakończonej traconym ostrzem, otwieraną pokrywą, z korkiem żwirowym lub z suchego betonu. Po zagłębieniu rury do wymaganej głębokości, następuje wypełnienie jej piaskiem, żwirem lub kruszywem, a podczas wyciągania rury materiał pala zostaje zagęszczony udarami młota lub wibracyjnie. Osiągana średnica pala wynosi do ok. 70,0 cm, a głębokość do 20,0 m.

Można również wykonać pale formowane w rurowej osłonie z geowłókniny, która oddziela ich trzon od słabego podłoża i zapobiega wnikaniu cząstek organicznych i spoistych. W warstwach bardzo słabych stosuje się osłony z mocnej geotkaniny. Pale te, o średnicy do 150 cm, wykonuje się w rurze wbijanej, wwibrowywanej lub zagłębianej za pomocą wiertnicy – z usuwaniem gruntu z wnętrza.

Przy wykonywaniu pali piaskowo-żwirowych można stosować technologie podobne jak przy wykonywaniu pali Franki lub Vibro, w których zamiast betonu stosuje się piasek, żwir lub pospółkę (patrz zał. 2). Ich zaletą, w porównaniu do pali żelbetowych, jest niewrażliwość na korozyjne działanie środowiska (ze względu na formowanie ich trzonu z materiału gruntowego), krótszy czas wykonania, niższy koszt oraz stosowanie prostego, łatwo dostępnego sprzętu. Wady tych technologii wiążą się ze szkodliwymi oddziaływaniami dynamicznymi na sąsiednie budowle, mniejszą skutecznością i równomiernością zagęszczenia w porównaniu do np. wibroflotacji, a w przypadku formowania ich w gruntach spoistych – ze zdarzającym się uniesieniem powierzchni terenu.

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to, w celu przekazania obciążeń z nasypu na głowice pali, można wykonać warstwę z kruszywa według ustaleń punktu 5.5. Warstwa ta może być uzbrojona geotkaniną, geosiatką, georusztem lub innym materiałem geosyntetycznym.

W przypadku potrzeby ograniczenia obciążeń poziomych pali na warstwie z kruszywa można ułożyć zbrojenie z geosyntetyku, przeciwdziałające rozpełzaniu nasypu nad palami. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu powinno odpowiadać wymaganiom OST D-02.03.01c [4], pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

W przypadku znacznych lub kosztownych robót zaleca się, po akceptacji Inżyniera, wykonanie nasypu próbnego oraz obserwację jego zachowania, zwłaszcza przebiegu osiadań w czasie i zmian wytrzymałości gruntu w podłożu.

## 5.5. Warstwa wyrównawcza

Jeśli przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej (rozdzielczej) pomiędzy wzmocnionym podłożem a nasypem drogi, to powinna być ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub poniższymi wskazaniami.

Zadaniem warstwy jest równomierne rozłożenie obciążenia nasypu na podłoże wzmocnione palami. Warstwa spełnia również rolę drenażu poziomego.

Warstwa wyrównawcza może mieć grubość 50 cm. Może składać się z pospółki ułożonej w dwóch warstwach: dolnej grubości 20 cm i górnej grubości 30 cm. Pomiędzy warstwami można ułożyć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne około                    70 kN/m  i rozciąganie poprzeczne około 60 kN/m.

Warstwę dolną układa się i zagęszcza na powierzchni wyrównanej po wykonaniu pali. Na warstwie dolnej układa się pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sąsiednie pasma można połączyć na zakłady szerokości 50 cm. Górną warstwę układa się na geosiatce i zagęszcza się.

Przy układaniu geosiatki można korzystać z zaleceń podanych w OST                        D-02.03.01c [4].

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwę wyrównawczą należy wyprofilować i zagęścić.

Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Wg pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie miejsc wykonania pali wzmacniających podłoże | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 4 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przez formowanie pali | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i 6 |
| 5 | Ew. wykonanie warstwy wyrównawczej | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

## 6.4. Badania kontrolne przy wzmocnieniu podłoża palami

Badania kontrolne pali obejmują sprawdzenie:

- rozmieszczenia (położenia) pali,

- długości pali,

- wskazań przyrządów pomiarowych (np. natężenia prądu lub ciśnienia w układzie hydraulicznym),

- objętości materiału wprowadzonego do otworów,

- ewentualne pomiary geodezyjne zmian wysokości terenu w miejscu robót.

Zaleca się, aby urządzenia do formowania pali były wyposażone w automatyczne rejestratory zużycia energii i zagłębiania w grunt – w funkcji czasu. Zapisy automatycznych rejestratorów mogą być metrykami wykonania wzmocnienia podłoża.

Badania odbiorcze mogą obejmować próbne obciążenia wykonanych pali w celu określenia ich nośności.

Badania odbiorcze polegają na sprawdzeniu:

- metryk (zapisów automatycznych rejestratorów urządzeń),

- ewentualnych pomiarów wytrzymałości wzmocnionego gruntu.

Wymagana dokładność usytuowania pali powinna wynosić w zasadzie 20 cm.

Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [7].

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia palami.

# 8. odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża metodą formowania pali żwirowo-piaskowych, według wymagań specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.03.01c | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym |
| 5. | D-05.03.26b | Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geowłókniną i warstwą asfaltową |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,                   GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP – IBDiM, Warszawa, 1998

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

ZASTOSOWANIE  PALI  ŻWIROWO-PIASKOWYCH

(wg [6] oraz A. Jarominiak i in.: Pale i fundamenty palowe, Arkady 1976)

Pale żwirowo-piaskowe stosuje się do wzmocnienia wgłębnego podłoża ze słabych gruntów spoistych i organicznych (np. miękkoplastycznych glin i iłów, a także namułów i torfów), grubości 5÷10 m. Pale formowane z materiału przepuszczalnego, oprócz wzmocnienia podłoża, spełniają rolę pionowych drenów, ułatwiających osuszenie i konsolidację podłoża.

Zaletami pali żwirowo-piaskowych są:

- mniejszy koszt wykonania niż innych rodzajów pali,

- niewrażliwość na korozyjne działania środowiska.

Wady pali żwirowo-piaskowych są związane z niebezpieczeństwem uszkodzenia budowli w pobliżu miejsca wykonania pali w wyniku oddziaływań dynamicznych. W gruntach spoistych formowanie pali może spowodować uniesienie powierzchni terenu.

Pale żwirowo-piaskowe wykonuje się w gruncie przy zastosowaniu rur obsadowych, wbijanych lub wwibrowywanych, zakończonych korkami żwirowymi, grotami pozostającymi w gruncie lub połączonymi z rurami za pomocą zawiasów. Materiałem pala jest kruszywo (żwir, piasek, pospółka) wsypane do rury i zagęszczone przy jej wyciąganiu. Pale wykonuje się o długości do 20 m i średnicy do 600-700 mm.

W Polsce pale piaskowe i żwirowe wykonuje się tym samym sprzętem i w podobny sposób jak pale Franki i Vibro. Zamiast betonu stosuje się kruszywo.

Koszt wykonania pala żwirowego wynosi około 60% kosztu pala żelbetowego o takich samych nominalnych wymiarach, formowanego w gruncie. Zastosowanie specjalnego sprzętu z rurą obsadową zakończoną otwieranym grotem pozwala obniżyć koszt do 50% kosztu pali żelbetowych.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKONYWANIE  PALI  FRANKI  I  VIBRO

(wg  A. Jarominiak i in.: Pale i fundamenty palowe, Arkady 1976)

## 2.1. Metoda palowania Franki

Pale mają średnice nominalne 35, 40 i 50 cm, długości do 8,5 lub 12 m, przy przedłużaniu – 18 m; za granicą były zagłębiane w grunt do 30 m. Udźwigi tych pali wynoszą 600÷1500 kN. Pale Franki można stosować jako kotwiące. Największe pochylenie pali wynosi 4 : 1 (14O).

Charakterystycznymi elementami urządzenia do wykonywania pala metodą podstawową są (rys. 2.1):

1 -	inwentarzowa rura obsadowa o średnicy 356, 406 lub 508 mm, ze ścianką grubości 20÷28 mm, długości 8,5 lub 12,0 m,

2 - 	młot wolnospadowy; wysokość młota 3 ÷ 4 m, masa 2,5 ÷ 5,0 t, średnica wynosi 65% średnicy rury; młot ma kształt cylindryczny i zaokrągloną krawędź dolną; w czasie formowania trzonu pala młot porusza się wewnątrz kosza zbrojeniowego,

3 - 	liny dwóch zbloczy do wyciągania rury zaczepione za ucha 4 jej głowicy, napinane wciągarką kafara,

5 -	„świadek” – oznaczenie na linie do kontroli poziomu masy betonowej w rurze obsadowej, umieszczane ok. 10 cm nad jej górną krawędzią

6 -	„sztukówka” – rura przedłużająca rurę obsadową stosowana, gdy wymagane zagłębienie pala w grunt przekracza największą długość rury, jaką można wbić dostępnym kafarem; rura obsadowa ma kielichową głowicę z uchami, sztukówka ma ucha 7 umieszczone przy obu jej końcach;

obie rury wiąże się stalowymi liniami 8 średnicy 36 mm, połączenie uszczelnia się nasmołowanym sznurem 9 umieszczonym w pierścieniowych zagłębieniach sztukówki.

Wykonanie pala Franki metodą podstawową przebiega następująco:

- Ustawia się rurę obsadową z oznaczoną podziałką długości do kontroli zagłębienia w grunt. W rurze wykonuje się korek 10 o wysokości 0,7 ÷ 1,0 m z grubego kruszywa lub z masy betonowej o małej wilgotności. Korek ubija się młotem rzucając go z wysokości 1 ÷ 1,2 m. Masę podaje się zasypnikiem o pojemności 100 l.

- Wbija się rurę w grunt do poziomu wymaganego zagłębienia pala. Pod wpływem uderzeń młotem zwiększa się zagęszczenie i przez to tarcie materiału korka o rurę. Gdy siła tarcia przewyższa opór podłoża stawiany zagłębianiu rury, wtedy korek uderzany młotem pociąga ją w grunt. Przy wbijaniu skok młota jest zwykle od 2 do 4 m. W czasie wbijania starannie kontroluje się wysokość korka w rurze, aby nie dopuścić do zmniejszenia go poniżej 70 cm. W tym celu porównuje się poziomy wierzchu rury i świadka na linie młota. Orientuje to, jaka jest wysokość korka i wskazuje, kiedy należy dodać porcję masy betonowej dla zapobieżenia dostaniu się do rury wody lub gruntu. Korek i młot powinny być zawsze suche.

Gdy korek zostanie zamoczony, należy wykonać nowy.

- Formuje się zwiększoną podstawę („bazę”) pala: po osiągnięciu wymaganego wpędu zawiesza się rurę na linach zbloczy kafara i uderzeniami młota z wysokości 7 m wybija z niej korek, jednocześnie dosypując świeżej masy betonowej. Przestrzega się przy tym, aby zawsze wysokość korka była w granicach 20÷40 cm, co zabezpiecza przed przerwaniem pala. Formowanie podstawy kończy się, gdy przy uderzeniu młotem w korek rura bez wyciągania zaczyna się podnosić. Średnice zwiększonych podstaw pali zależą od cech podłoża i energii uderzeń młota – są w granicach            70÷120 cm.

- Formuje się trzon pala: opuszcza do rury kosz zbrojeniowy, wsypuje porcję masy betonowej, zwiększając wysokość korka o ok. 30 cm, obciąża go młotem i korzystając ze zbloczy wyciąga rurę z gruntu 25÷30 cm. Zawsze po podciągnięciu rury uderza się 4÷5 razy w korek młotem rzucanym z wysokości 30÷40 cm. Powoduje to zagęszczenie betonu i wbicie go w grunt otaczający trzon pala. W gruntach bardzo nawodnionych liczba uderzeń powinna przekraczać 10÷12.

Prędkość wyciągania rury obsadowej powinna być zsynchronizowana z podawaniem masy betonowej i nie powinna przekraczać 40 cm/min.

Trzon pala należy formować bez dłuższych przerw, gdyż grożą one przedostaniem się wody gruntowej do rury obsadowej i przerwaniem pala – woda jest pod ciśnieniem, wysokość korka w czasie formowania trzonu jest nieznaczna.

- Wykonuje się głowicę pala: po usunięciu rury obsadowej starannie zagęszcza się wibratorem górną część pala, zasypuje głowicę piaskiem i zalewa wodą. Należy tego przestrzegać niezależnie, czy pale kończone są na poziomie terenu, czy też wykonuje się je z tzw. „przebiciem”, to znaczy z głowicami pod ziemią.

## Metoda palowania Vibro

Metoda palowania Vibro powstała w Wielkiej Brytanii. Przy stosowaniu metody podstawowej uzyskuje się pale o średnicach 40÷60 cm i długościach w zasadzie do 30 m. Za granicą znane były przypadki osiągania nawet większych głębokości. Udźwigi pali wynoszą 400÷1000 kN.  Największe pochylenie pali jest 4:1.

Przy specjalnych odmianach metody Vibro możliwe jest zwiększanie średnic trzonów lub podstaw pali, a przez to ich nośności.

Do charakterystycznych elementów urządzenia wykonującego pale Vibro należą (rys. 2.2):

1 - inwentarzowa rura obsadowa o ściance 19 mm, z pogrubieniami przy obu końcach,

2 - boczny lej, przy rurze obsadowej, do wprowadzania mieszanki betonowej,

3 - staliwny lub żelbetowy grot w kształcie stożka o średnicy nieco większej niż rura; w Anglii zamiast grotów są też stosowane płaskie blaszane dna z obrzeżami obejmującymi dolne krawędzie rur obsadowych,

4 - młot kafarowy parowo-powietrzny uderzający w dół lub w górę: masa bijaka 2,5t, skok 137 cm, liczba uderzeń 40/min; przy skoku 38 cm liczba uderzeń 80/min,

5 - głowica rury z uchami,

6 - zawiesia zaczepione z ucha rury i zawieszone poprzez amortyzatory sprężynowe 7 linami 8 na wieży kafara; zawiesia przekazują na rurę obsadową energię uderzeń młota, gdy są skierowane do góry.

Sposób wykonania pala Vibro metodą podstawową jest następujący:

- Wbija się w grunt rurę obsadową zakończoną grotem. Młot uderza w kołpak na głowicy rury.

- Opuszcza się do rury kosz zbrojeniowy, wypełnia ją mieszanką betonową i montuje zawiesia. Stosuje się beton o zawartości 300 kg cementu na 1 m3.

- Wyciąga się rurę z gruntu uderzając na przemian młotem: silnie w górę, słabo w dół z częstotliwością 30÷60 uderzeń/min. Prędkość wyciągania nie powinna być większa niż 1 m/min.

Do formowania pali Vibro stosuje się mieszankę betonową o opadzie stożka           9÷11 cm, z kruszywem o ziarnach do 40 mm oraz z dwuprocentowym – w stosunku do masy cementu – dodatkiem środka uplastyczniającego, np. hydrobetu lub klutanitu. Mieszankę można podawać do rury obsadowej w zasobniku pompą tłokową lub podajnikiem powietrznym.

Przy uderzeniu młotem w górę rura zostaje podniesiona ok. 3 cm. W opróżnione przez nią miejsce napływa mieszanka betonowa. Przy uderzeniu w dół rura opuszcza się ok. 1,5 cm, krawędź rury dociska mieszankę betonową do gruntu. Trzon pala ulega miejscowemu spęcznieniu. W wyniku powtarzania ze stosunkowo dużą częstotliwością uderzeń w górę i w dół, rura stopniowo podnosi się, mieszanka betonowa pod wpływem drgań rury zostaje dobrze zagęszczona, cała powierzchnia pobocznicy pokrywa się drobnymi karbami, następuje zwiększenie nośności pobocznicy wskutek dodatkowego zagęszczenia gruntu wokół pala.

Beton w górnych częściach pali, do głębokości 2÷3 m, wskazane jest zagęścić wibratorem. Zwiększa to trwałość i wytrzymałość głowicy pala, zwykle najbardziej narażonej na korozję.

Rys. 2.1.	Schemat wykonania pala Franki metodą podstawową i charakterystyczne elementy stosowanych urządzeń

Rys. 2.2.	Schemat wykonania pala Vibro metodą podstawową i charakterystyczne elementy stosowanych urządzeń